ESSO GETRIEBEOEL

LSA 85W-90

| POPIS ESSO GETRIEBEOEL LSA 85W-90 je speciální vysoce výkonný převodový olej pro zpřevodované a nezpřevodované osy řízení, zvláště pak osové náhony se samosvorným diferenciálem s a bez lamelové spojky. Obsahuje optimalizovaný systém vzájemně se podporujících aditiv, které snižují otěr - LS přísady, které umožňují tichý a bezporuchový provoz mokrých lamelových brzd a lamelových spojek. Často a úspěšně se tento olej také používá v osových náhonech bez závěrky diferenciálu, kde běžné převodové oleje způsobují rušivé zvuky a kolísání v diferenciálu a trhavé odvalování kol v zatáčkách. Na základě specielní aditivace má ESSO GETRIEBEOEL LSA 85W-90 oproti tradičním převodovým olejům následující výhody: - nezanedbatelnou úsporu paliva, zvláště při ztížených provozních podmínkách - výrazně snižuje opotřebení a tím prodlužuje významně životnost převodů Tepelná a oxidační stabilita, stejně jako ochrana proti korozi splňují nejvyšší standard současné technologie aditivování | POUŽITÍ ESSO GETRIEBEOEL LSA 85W-90 se používá v: - hnacích osách s a bez lamelového samosvorného diferenciálu - hnacích osách tahačů a omnibusů ve ztížených provozních podmínkách - hypoidních převodech s přesazením os až 25mm - kritických osových náhonech, které mají sklon při provozu hlučet VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Kvalitativní standardy: ESSO GETRIEBEOEL LSA 85W-90 - odpovídá API klasifikaci GL 5 - splňuje požadavky US vojenské specifikace MIL-L-2105 D - odpovídá specifikaci FORD ESW-M2C 104-A Povolení: V současné době jsou k dispozici následující povolení: - TE-ML 05 ze seznamu maziv firmy ZF |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO GETRIEBEOEL LSA Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | 85W-90 mm2/s mm2/s | 185 17 | DIN 51 562 díl 1 |
| Dynamická viskozita při -12 °C | mPa.s | 18000 | DIN 51 398 |
| Viskozitní index |  | 100 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 905 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Cleveland o.T.) | °C | 215 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -30 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi | st. koroze | 1-100 A3 | DIN 51 759 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | st. koroze | 0-A | DIN 51 585 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | 30/0 30/0 30/0 | DIN 51 566 postup B |
| Test FZG (A/16,6/90) | stupeň poškoz. síly | >12 | DIN 51 354 díl 1 |
| SAE viskozitní třída | SAE | 85W-90 | SAE J 306 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.