SAEGEKETTENOEL B

Olej pro mazání řetězů pil

Vyznamenaný „Modrým andělem“ podle RAUL-UZ 48 (šetrný k životnímu prostředí, s ohledem na rychlou biologickou odbouratelnost)

| POPIS SAEGEKETTENOEL B je pro životní prostředí šetrný, biologicky rychle odbouratelný olej (dle CEC-l-33-T-82) určený na mazání řetězů pil. Odpovídá zásadám stanoveným „Úřadem životního prostředí“ v SRN pro „biologicky rychle odbouratelné oleje na mazání řetězů motorových pil“ a byl z tohoto důvodu vyznamenán „Modrým andělem“. SAEGEKETTENOEL B byl z hlediska praktické použitelnosti testován v souladu s nově rozšířenými a podstatně ztíženými zkušebními podmínkami u KWF (Kuratoruim für Waldarbeit und Forstechnik) a dosáhl velmi dobrých výsledků. KWF ocenilo u tohoto produktu především dobré mazací vlastnosti a odolnost proti stárnutí. | Vzhledem k použití základového oleje na přírodní, rostlinné bázi, se SAEGEKETTENOEL B vyznačuje šetrností k životnímu prostředí a velmi dobrou biologickou odbouratelností. Při případné olejové havárii se tak podstatně sníží negativní expozice půdy a spodních vod. Na základě velmi dobré závislosti viskozity na teplotě , vzhledem k příznivým vlastnostem ze nízkých teplot, přilnavosti a dobrým mazacím schopnostem zabezpečuje SAEGEKETTENOEL B vysokou ochranu zařízení proti korozi POUŽITÍ - SAEGEKETTENOEL B je používán k mazání řetězových pil s motorovým pohonem. Používá se jako univerzální, celoroční olej pro všechny typy motorových pil. - Olej má trvanlivost minimálně 18 měsíců. Podle možností se doporučuje olej skladovat při teplotách na 0°C. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SAEGEKETTENOEL B |  |  |  |
| Kinematická při 20 °C při 40 °C při 100 °C | mm2/s | 165 75 15,3 | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 927 | DIN 51 757 |
| Bod tuhnutí | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 300 | DIN ISO 2592 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | 0 - A | DIN 51 585, postup A |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.