BEACON 2, 3

| POPIS BEACON 2 a BEACON 3 jsou světlá víceúčelová maziva. Jsou formulovaná na základě litného mýdla a parafinického ropného rafinátu, obsahujícího speciální aditiva. Vyznačují se následujícími charakteristickými vlastnostmi: · Schopností zmírňovat opotře-bení a přenášet zatížení: Film tvořený plastickým mazivem snižuje opotřebení povrchu kluzných elementů a tím prodlužuje životnost strojů. · Stabilitou při hnětení: Struktura i konzistence těchto plastických maziv zůstává zachována i při intenzívním mechanickém i termickém zatížení v širokém rozmezí teplot. · Odolností proti oxidaci: Na základě vynikající oxidační stability zůstává dlouhodobě zachována jejich mazací schopnost. · Odolností proti působení vody: BEACON 2 a BEACON 3 jsou maziva odolná proti vodě a z tohoto důvodu jsou vhodná pro aplikace za přítomnosti vlhkosti. · Schopností zamezit korozi: Přísady obsažené v plastických mazivech zabezpečují na kovovém povrchu jeho ochranu proti korozi. · Stabilitou při působení vibrací: BEACON 3 je zvlášť vhodný pro mazání funkčních prvků strojů, které jsou vystaveny silným vibracím. | POUŽITÍ Víceúčelová plastická maziva BEACON jsou použitelná v následujícím rozmezí teplot: BEACON 2: –20 až +130 C (krátkodobě i výše). BEACON 3: –10 až +140 C (krátkodobě i výše). BEACON 2 se používá pro: · Valivá ložiska různých typů, normálně zatížená a s hodnotou n.dm přes 400 000. · Kluzná ložiska BEACON 3 je vhodný pro: · Valivá ložiska různých typů, s hodnotou n.dm přes 400 000. · Kluzná ložiska · Elektromotory firmy Ansaldo, Itálie · Osová ložiska tramvají Kvalitativní standardy: BEACON 2: · Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva K 2 K –20. · Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo K 2 K –20. BEACON 2: · Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva K 3 N–10. - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo K 3 N–10. |
| --- | --- |

Povolení: BEACON 2 má povolení a je schválen: - holandskými železnicemi pro mazání ložisek os všech kolejových vozidel - -firmou Daimler – Benz, TL 6808. BEACON 3 má povolení a je schválen: - německými spolkovými železnicemi pro mazání ložisek os kolejových vozidel (kontrolní interval 750.000 km).

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BEACON |  | 2 | 3 |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | 3 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 280 | 235 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -20 až +130 | -10 až +140 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  | Litné mýdlo |  |  |
| Teplota skápnutí | °C | 185 |  | DIN ISO 216 |
| Odolnost proti vodě | St. hodnocení při zkušební teplotě | 1-90 |  | DIN 51 807, část 1 DIN 51 807, část 2 |
| Zkouška na SKF zkušebním stroji s valivým ložiskem Postup B při zkušební teplotě | °C | 130 | 140 | DIN 51 806 |
| Zkouška maziva na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem, postup 02-A/ 1500/ 6000-120 | F10 h F50 h | 122 136 | 110 210 | DIN 51 821 |
| Tlak tečení při -20 °C/ -40 °C | mbar | 800 | 1400 | DIN 51 805 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100 °C | kPa | 20 |  | DIN 51 808 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 |  | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 120 |  | DIN 51 813 část 1 |
| Obsah pevných mechanických nečistot větších než 25 µm | mg/ kg | < 10 | < 20 | DIN 51 813, část 1 |
| SKF-V2F test na netěsnost | g | - | < 100 |  |
| Obsah vody | % hm | < 0,1 |  | DIN ISO 3733 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 50 °C | % hm | 10 | 8 | DIN 51 817 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C - relat. změna objemu | % | +8 | +7 | DIN 53 538, část 3 ve spojení s DIN 53 521 DIN 53 505 |
| Základový olej Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 /s (cSt) | 96 |  | DIN 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | K 2 K-20 | K 3 N-10 | DIN 51 825 |
| Označení |  | K 2 K-20 | K 2 N-10 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.