ROST-SCHUTZ MZ 45, 110

| POPIS ROST-SCHUTZ MZ 45 a MZ 110 jsou speciální oleje na ochranu proti korozi, určené především na vnitřní konzervaci motorů a převodovek. Charakterem použitých aditiv jsou vhodné pro funkční a přejímací zkoušky nebo krátkodobý provoz při částečnén zatížení. Tyto oleje se vyznačují následujícími kvalitativními znaky: - Na základě použitých aditiv dobrým dispergačním účinkem a schopností snášet i vyšší zatížení. - Schopností neutralizovat produkty spalování. - Příznivou závislostí viskozity na teplotě. - Dobrou oxidační stabilitou - Velmi dobrým ochranným působením proti vlhkosti. | POUŽITÍ ROST-SCHUTZ MZ 45 a MZ 110 jsou vhodné pro: - Dlouhodobé skladování nebo ochranu při dopravě - Motorů a převodovek - Vzduchových kompresorů - Vnitřní konzervaci: - Odstavených a záložních agregátů - Vzduchových kompresorů - Automobilových a průmyslových převodovek -Spalovacích motorů - Konzervování motorů, které mají dlouhé prostroje, ale musejí být rychle funkční jako: - Protipožární zařízení a vozidla - Havarijní zařízení - Pomocná čerpadla a nouzové elektroagregáty. Upozornění: Při výměně těchto speciálních olejů na ochranu proti korozi za běžné provozní oleje není čištění nebo proplachování agregátů nutné. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROST-SCHUTZ MZ |  | 45 | 110 |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 40 | 110 | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 100 | 100 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 880 | 895 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 210 | 230 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -30 | -24 | DIN ISO 3016 |
| FZG Test, A/8.3/90 | Stup. síly způs. poškození | 12 | >12 | DIN 51 354, část 2 |
| Vlhká komora | h | cca 300 |  | ESSO AG dle ASTM D 1748 |
| Třída nebezpečnosti |  | žádná (VbF) |  |  |
| Viskozitní klasifikace | SAE | 10W | 30 | SAE J 300 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.