MZK MOTORENOEL HD

SAE 10W, 20W - 20

| POPIS MZK MOTORENOEL HD je víceúčelový HD motorový olej pro vnitřní konzervaci spalovacích motorů. Používá se v nových i použitých motorech jako prvonáplň až do první výměny oleje - dle předpisů výrobce. Byl vyvinut speciálně pro Bundeswehr dle TL 9150-37/3. MZK MOTORENOEL HD je k dispozici ve viskozitních třídách SAE 10W, 20W-20 a na poptávku i SAE 50W. MZK MOTORENOEL HD má následující charakteristické znaky: - vynikající ochrana proti korozi - schopnost přenosu zatížení - vysoká čistící a disperzní schopnost - dobrá schopnost neutralizovat kyselé zplodiny hoření - dobrá viskozitně - teplotní charakteristika - snášenlivost s ostatními HD motorovými oleji | - POUŽITÍ - vnitřní konzervace nových a použitých odstavených motorů - prvonáplň pro nové a repasované motory - provozní olej pro vozidla s dlouhými provozními přestávkami -např. vozidla hasičských sborů, nouzové agregáty, zvláštní vozidla (nutno dbát předpisů výrobce - nutná porada s poradním inženýrem ESSO) - provozní olej do hydraulických zařízení - VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY - Povolení: - MERCEDES BENZ, list 225.3 - VW, TL VW 52 140 - BWB (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung) dle TL 9150-37/3 v 11/1984 Poznámka Podle toho, který olej je nahrazován, nebo který se bude následně používat, je nutno postupovat v souladu s předpisem výrobce, případně konzultovat postup výměny s poradním inženýrem ESSO. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MZK MOTORENOEL HD |  | 10W | 20W-20 |  |
| TL 9150-037/3 11/1984 |  | C-640 |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 39 6,2 | 60 8 | DIN 51 562 díl 1 |
| Viskozitní index |  | 105 | 98 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 880 | 885 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Cleveland, o.k.) | °C | 225 | 230 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -30 | -27 | DIN ISO 3016 |
| Dynamická viskozita při -20°C -10°C | mPa.s | 3100 | 3300 | DIN 51377 |
| TBN | mg KOH/g | 4,5 | 4,5 | DIN ISO 3771 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 0,8 | 0,8 | DIN 51 575 |
| FZG test (A/8,3/90) | stupeň poškoz. síly | 12 | 12 | DIN 51 354 díl 1 |
| Pěnivost S1 | ml | <50/0 | <50/0 | DIN 51 566 |
| S2 | ml | <100/0 | <100/0 |  |
| S3 | ml | <50/0 | <50/0 |  |
| Korozní test vlhká komora | st. kor. | <6x1 | <6x1 | DIN 51 359 |
| test ponořením do mořské vody | st. kor. | <6x1 | <6x1 | DIN 51 538 |
| neutralizace kyselinou | st. kor. | <6x1 | <6x1 | DIN 51 357 |
| Viskozitní třída | SAE | 10W | 20W-20 | SAE J 300 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.