RONEX MP-D

| POPIS RONEX MP-D je olivově zelené plastické mazivo formulované na bázi komplexního litného mýdla, které se přednostně používá k mazání ložisek kol motorových vozidel RONEX MP-D má následující kvalitativní znaky: - Tepelně odolný a mechanicky stabilní - Při provozních teplotách do 150°C zůstává struktura a konzistence zachována během celé dlouhé doby životnosti. RONEX MP-D zajišťuje bezporuchový provoz i při prodloužených intervalech domazávání. - Schopnost zmírňovat opotřebení a přenášet zatížení - Vysokotlaké přísady obsažené v mazivu tvoří na kovovém povrchu ochrannou vrstvu, která při vysokém zatížení minimalizuje tření a opotřebení na kluzných plochách. - Odolnost proti oxidaci - Inhibitory oxidace obsažené v mazivu zaručují optimální životnost mazacího plastického maziva. - Odolnost proti vodě a korozi - RONEX MP-D je odolný proti vodě. Současně jsou namazené části stroje optimálně chráněné proti korozi. | - VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY - Kvalitativní standardy: - RONEX MP-D - je značkový produkt ESSO AG - splňuje požadavky pro plast. maziva KP 2 N-30 dle normy DIN 51 825 - dle normy DIN 51 502 je označován jako plastické mazivo KP 2 N-30 - splňuje specifikaci Ford ESA M1C 198 A - OBLAST POUŽITÍ: - RONEX MP-D může být použit v rozsahu provozních teplot od -30 do +150°C - Přednostně se používá pro mazání ložisek kol motorových vozidel a nachází mnohostranné uplatnění ve vysoce náročných ložiskách kol moderních osobních a nákladních automobilů. Teplo, které vzniká na brzdových kotoučích nemá negativní vliv na kvalitu plastického maziva. - Navíc je určeno k mazání valivých a kluzných ložisek všech druhů i při zvýšených nárocích, dále např. v ložiskách os, v hlavách řídících a spojovacích tyčí, v kloubech a na bowdenových vodičích u vozidel v dílnách i pro průmyslové použití. - REFERENCE: - Audi: Použití v ložiskách zadní nápravy - Povolení: - Pro RONEX MP-D jsou k dispozici následující povolení: - dle specifikace FORD SAM-1C-9111 A - dle Volkswagen TL 52147 X (Materiál-Nr. N 052 147 X0) |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| RONEX MP-D |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 280 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -30 až +150 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo | komplexní | litné | mýdlo |
| Teplota skápnutí | °C | 270 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | st. zhodnocení při zkušební teplotě | 1-90 1-80 | DIN 51 807 díl 1 DIN 51 807 díl 2 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji svárové zatížení postup E: průměr vrchlíku | N mm | 2400 0,8 | DIN 51 350 díl 4 DIN 51 350 díl 5 |
| Test na Timkenově zkušebním stroji - váha břemene | N | 223 | DIN E 51 434 díl 3 |
| Zkouška maziva na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem Postup 02-A/1500/6000-120 | F10h F50h | 180 260 | DIN 51 821 |
| Tlak tečení při -20°C -40°C | hPa | 1000 2700 | DIN 805 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100h při 100°C | kPa | 30 | DIN 51 808 |
| Protikorozní vlastnosti dle SKF-Emcor-postupu | st. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Korozní vlastnosti na mědi | st. koroze | 1 při 120 | DIN 51 811 |
| Obsah tuhých látek nad 25mm | mg/kg | <20 | DIN 51 813 (mod) |
| Obsah vody | hm. podíl % | <0,1 | DIN ISO 3733 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40°C | hm. podíl % | 3 | DIN 51 817 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1, 7 dní, 100°C, relat. změna objemu | % | +8 | DIN 53 538 díl 1 DIN 53 521 |
| Kinematická viskozita základového oleje při 40°C | m2/s (cSt) | 150 | DIN 51 562 díl 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KP 2 N-30 | DIN 51 825 |
| Označení |  | KP 2 N-30 | DIN 51 502 |

Pozn.:	údaje o čerpatelnosti dle DIN 51 816 mohou v případě potřeby poskytnout naši 	prodejní inženýři

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.