GETRIEBEOEL

FE 75W-90

| POPIS GETRIEBEOEL FE 75W-90 je syntetický, vysoce výkonný převodový olej, který byl vyvinutý speciálně pro moderní 5-ti stupňuvé převodovky. Ve srovnání s konvenčními převodovými oleji jsou pro syntetický olej GETRIEBEOEL FE 75W-90 charakteristické následující přednosti: - Vynikající vlastnosti za nízkých teplot - Zlepšená účinnost v převodovce doprovázená snížením spotřeby energie (FE = Fuel Economy) - Snížený otěr a s tím spojené prodloužení životnosti převodovky - Minimalizace možnosti mecha-nického poškození za studena - Snadnější řazení - Termická, oxidační stabilita a ochrana zařízení proti korozi odpovídají novým poznatkům z ob-lasti technologie aditivace. | - POUŽITÍ - Moderní 5-ti stupňové převo-dovky - Transaxiální převodovky s hypoidním přesazením os do 25 mm - Při použití oleje je nutné respektovat požadavky výrobce zařízení. - Kvalitativní standardy: - API GL-4 (překračuje) - Povolení: - Norma VW 501 50 Data o produktu: viz druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| GETRIEBEOEL FE 75W-90 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 14 74 | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 200 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -18 °C -40 °C | mPa.s | 2 000 24 000 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 865 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 200 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -50 | DIN ISO 3016 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O - A | DIN 51 585 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 - 100A 3 | DIN 51 759 |
| Pěnivost S 1 S 2 S 3 | ml ml ml | 30/0 30/0 30/0 | DIN 51 566 |
| FZG test, A/16,6/90: Stupeň síly způsobující poškození |  | > 12 | s použitím DIN 51 354, část 1 |
| Viskozitní klasifikace | SAE | 75W-90 | SAE J 306 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.