SCHNEIDOEL DN 57

| POPIS SCHNEIDOEL DN 57 patří do skupiny řezných olejů a je určený speciálně pro finální a jemné obrábění a opracování kovů. Je formulován na bázi velmi kvalitního ropného rafinátu a pro tento základový olej pečlivě vybraných aditiv, které při finálním a jemném opracování kovů poskytují produktu potřebné mazací vlastnosti. To umožňuje vytvoření účinného mazacího filmu mezi nástrojem a obrobkem, který zmenšuje tření a úběr materiálu a tím i drsnost povrchu. S ohledem na nízkou viskozitu disponuje produkt také vynikající vymývací a chladící schopností. Chladící účinek je důležitý např. při honování konstrukčních dílů s velkou tloušťkou stěny, u kterých může být tvar a rozměrová přesnost negativně ovlivněna nedostatečným odvodem tepla. V důsledku vynikající vymývací schopnosti produktu jsou třísky a otěrové částice rychle odplavovány z aktivní plochy obrábění. Přísady proti tvorbě mlhy obsažené v produktu potlačují na pracovišti tvorbu olejové mlhy. S ohledem na použitá aditiva má produkt tendenci zabarvovat součástky z mědi a měděných slitin. SCHNEIDOEL DN 57 neobsahuje přísady chlóru. | POUŽITÍ SCHNEIDOEL DN 57 byl vyvinut především pro honování součástek pomocí nástrojů z bezsirného ušlechtilého korundu. Vzhledem k svojí viskozitě je tento honovací olej vhodný pro obrábění širšího spektra materiálů, především ale pro materiály tvořící krátkou třísku, jako tepelně ošetřené oceli k zušlechtění, konstrukční a nitridované oceli, tvrdochromové oceli, oceli houževnaté za studena, oceli na valivá ložiska a též materiály na bázi litiny. Jako příklady lze uvést: - Honování kroužků valivých ložisek z ložiskové oceli 100 Cr 6 krátkými zdvihy - Honování válcových vložek a součástek vstřikovacích čerpadel z konstrukčních a ocelí k zušlechtění - Vedle toho je SCHNEIDOEL DN 57 určen k: - Broušení závitů do kalených, velmi přesných součástek a nástrojů, např. závitů velmi přesných závitníků, nástrojů pro zhotovování profilů - Jemné vrtání těles trysek z ocelí k zušlechtění |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHNEIDOEL DN 57 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 10 5,2 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 855 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 135 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -15 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi (3h /100 °C) | Stup. koroze | 4-100 A3 | DIN 51 759 |
| Barva ASTM | Číslo barvy | 0,5 | DIN ISO 2049 |
| Sloučeniny síry |  | ano |  |
| Sloučeniny chlóru |  | ne |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.