Esso Universal LD 0W-30

Plně syntetický motorový olej s prodlouženým intervalem výměny pro vozidla VW-Audi

Popis produktu

Esso Universal LD 0W-30 je vysoce výkonný plně syntetický olej pro zážehové a lehké vznětové motory navržený tak, aby splňoval náročné požadavky na prodloužení intervalů výměn a významně přispíval k úsporám paliva a k čistotě motoru.

Esso Universal LD 0W-30 je koncipován tak, aby splňoval nejmodernější požadavky skupiny VW-Audi.

Vlastnosti a výhody

Esso Universal LD 0W-30 nabízí následující vlastnosti a výhody:

- Plně syntetická receptura prodlužuje interval výměny oleje u vozidel VW-Audi využívajících harmonogram prodloužených servisních intervalů (WIV)

až na 18 000 mil/30 000 km u vozů s zážehovým motorem (*)

až na 30 000 mil/50,000 km u vozů s vznětovým motorem (*)

až na 18 000 mil/30 000 km u lehkých komerčních vozidel (*)

* nebo 2 roky, podle toho, co nastane dříve

- Nízká viskozita zvyšuje úspory paliva a snižuje množství výfukových plynů

- Vynikající tekutost za nízkých teplot zajišťuje rychlý oběh a ochranu proti opotřebení při startování, a to hlavně za studena

- Vynikající oxidační a tepelná stabilita chrání při expozici vysokým teplotám a intenzivnímu provozu

- Prodloužení intervalů výměny oleje snižuje spotřebu nového oleje a nároky na likvidaci použitého oleje, čímž přispívá k šetření životního prostředí

Použití

Esso Universal LD 0W-30 by měl sloužit pro servisní zásahy nebo pro doplňování oleje do vozidel skupiny VW-Audi, která využívají prodloužených servisních intervalů a vyžadují schválený olej VW třídy VW 503 00, 506 00 nebo 506 01. Tato vozidla používají olej této třídy jako prvonáplň. Esso Universal LD 0W-30 má následující schválení:

Klasifikace a specifikace

Esso Universal LD 0W-30 má následující schválení

VW 503 00

VW 506 00

VW 506 01

Charakteristické vlastnosti

| Esso Universal LD 0W-30 |  |
| --- | --- |
| SAE třída | 0W-30 |
| Viskozita, ASTM D 445 |  |
| cSt při 40°C | 53 |
| cSt při 100°C | 9,6 |
| Viskozitní index, ASTM D 2270 | 167 |
| Síranový popel, hm. %, ASTM D 874 | 1,3 |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 10,1 |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 | -39 |
| Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 | 223 |
| Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052 | 0,856 |

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Loga Esso a symbol běžícího tygra jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.