SPARTAN SYNTHETIC EP

CLP 220, 320

| POPIS SPARTAN SYNTHETIC EP 220 a 320 jsou vysoce výkonné převodové oleje pro průmyslové použití na bázi polyalfaolefinů. Díky kombinaci syntetických základových olejů a speciálně zvolených aditiv nabízejí tyto produkty ve srovnání s klasickými oleji na minerální bázi výrazné výhody, především ohledně viskozitně-teplotních vlastností. Vyznačují se následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Tekutost při nízkých teplotách - Průmyslové převody naplněné produkty SPARTAN SYNTHETIC EP zůstávají schopné provozu i při extrémně nízkých teplotách. - Ve srovnání s oleji stejné viskozitní třídy na minerální bázi nabízí SPARTAN SYNTHETIC EP výrazné ekonomické výhody, protože zabraňuje odstávkám, které jsou způsobeny nízkými teplotami a ztráta energie při ohřevu a provozu. - Snižování opotřebení Vytvoření mazací vrstvy potřebné pro normální provoz je zaručeno díky velmi dobrému viskozitně-teplotnímu chování i při stoupajících provozních teplotách. Nízké opotřebení při provozu zabezpečují vysokotlaké (EP) přísady, které také zabraňují škodám na styčných plochách ozubených kol, vzniklým při krátkodobým přetížení. | - Oxidační stabilita Vysoká oxidační stabilita syntetických základových olejů způsobuje, že výkonnost produktů SPARTAN SYNTHETIC EP zůstává zachována i při vysoké a trvalé termické a oxidační zátěži v širokém časovém rozmezí. - Snášenlivost s minerálními oleji Produkty SPARTAN SYNTHETIC EP jsou ve všech poměrech mísitelné s konvenčními průmyslovými převodovými oleji ESSO na minerální bázi. Použití: SPARTAN SYNTHETIC EP byl vyvinut speciálně pro nasazení v průmyslových převodech všeho druhu, včetně šnekových a hypoidních převodů, které jsou v provozu vystaveny velkým výkyvům teploty. Kvalitativní standarty: Převodové oleje SPARTAN SYNTHETIC EP překračují základní požadavky podle DIN 51517, část 3 - mazací oleje CLP. Data o produktu: viz druhý list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPARTAN SYNTHETIC |  | EP 220 | EP 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viskozitní třída ISO | ISO VG | 220 | 320 |  |  | DIN 51 519 |  |  |  |  |  |
| Výkonnostní třída DIN |  | CLP 220 | CLP 320 |  |  | DIN 51 517, část 3 |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 26 220 | 34 320 |  |  | DIN 51 562 |  |  |  |  |  |
| Viskozitní index |  | 150 | 150 |  |  | DIN ISO 2909 |  |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 856 | 860 |  |  | DIN 51 757 |  |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí | °C | 234 | 240 |  |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -45 | -42 |  |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo | g KOH/g | 0,55 |  |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |  |  |  |  |
| Obsah vody | hmotnostní % |  0,1 |  |  | DIN ISO 3733 |  |  |  |  |  |  |
| Obsah nerozpustných látek | hmotnostní % |  0,03 |  |  | DIN 51 592 |  |  |  |  |  |  |
| Popel (oxidový) | hmotnostní % |  0,02 |  |  |  | DIN EN 7 |  |  |  |  |  |
| Koroze na mědi | stup. koroze | 1 - 100 A 3 |  |  |  | DIN 51 759 |  |  |  |  |  |
| Koroze na oceli | stup. koroze | 0 - A 0 - B |  |  |  | DIN 51 585 |  |  |  |  |  |
| Deemulgační schopnosti při 82 °C | min | 10 |  |  |  | DIN 51 599 |  |  |  |  |  |
| FZG test, A/8.3/90 -stupeň síly způsobující poškození |  |  12 |  | DIN 51 354 díl 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml/ml ml/ml ml/ml |  10 /0  10 /0  10 /0 |  |  |  | DIN 51 566 |  |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.