RUST-BAN 324

| POPIS RUST-BAN 324 je prostředek na ochranu proti korozi na bázi vosku obsuhujícího inhibitor koroze. Je určen pro dlouhodobé konzervování výrobků uložených na volném prostranství, nebo určených na přepravu po moři. RUST-BAN 324 se vyznačuje následujícími charakteristickými znaky: - Po nanesení v horkém stavu potápěním při 80°C, natíráním štětcem při 70°Cnebo roztíráním při 60°C vytvoří na povrchu kovu, hnědý, přilnavý, plastický ochranný film odolný proti otěru. Tento film poskytuje jak jak vynikající ochranu proti vlhkost, tak i proti slané a mořské vodě. - Ochranno vrstvu je možné odstranit použitím organických rozpouštědel, např. ESSOVARSOL, ESSO CLEAN nebo petrolej. | POUŽITÍ RUST-BAN 324 je vhodný na: - Ochranu při dlouhodobém skladování i přepravě následujících průmyslových výrobků: -Obráběcích a stavebních strojů, zařízení pro dopravu, přístrojů, přípravků, záložních agregátů a pod. -Armatur, součástek anáhradních dílů. -Polotovarů s hladkým povrchem. - Konzervování výrobků stavebních dlouhodobému vlivu slané nebo mořské vody. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| RUST-BAN 324 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 80 °C | mm2/s | 50 | DIN 51 562, část 1 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | cca 250 | DIN ISO 2592 |
| Teplota skápnutí - tání | °C | 67 | ASTM D 127 |
| Třída nebezpečnosti |  | žádná (VbF) |  |
| Penetrace | 0,1 mm | 79 | DIN 51 580 |
| Vlhká komora | h | > 3000 | DIN 51 359 * |
| Test rosením slanou vodou | h | > 1500 | FTM 791 B/ 4001.2* |
| Tloušťka filmu | mikro m | cca 70 |  |
| Vydatnost | m 2 / kg | cca 15 |  |

* Výběr: Broušení (brusné plátno zrnění 240) a nanesení vrstvičky na zkušební plech podle ASTM D-1748

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s

bezpečnostními údaje.