Essolube X 202

SAE 40

Vysoce hodnotný motorový olej pro 2-taktní naftové motory

| Popis Essolube X 202 je speciální, vysoce hodnotný motorový olej viskozitní třídy SAE 40 splňující požadavky 2-taktních motorů Detroit Diesel. Má nízký obsah popela a vynikající oxidační stabilitu. Použití Essolube X 202 je olej speciálně vyvinutý pro 2-taktní motory Detroit Diesel, kde jsou předepsány produkty s nízkým obsahem popela. | Výkonnostní parametry Kvalitativní standardy: API CD/CDII, CF/CFII Výhody - Technologie, díky které je snížen obsah sulfátového popela, minimalizuje úsady na ventilech - hlavně u 2-tektních naftových motorů, což je důležité pro dlouhou životnost motoru a snížené náklady na údržbu. - Vynikající oxidační stabilita zaručuje velmi dobrou ochranu motoru při vysokých provozních teplotách. |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 14,0 140 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 97 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 891 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 260 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -24 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 0,85 | DIN 51 575 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.