ESSO  505 01

SAE 5W-40

Olej doporučený pro vznětové motory Volkswagen opatřené vstřikovacími jednotkami

| POPIS ESSO 505 01 je olej určený pro vznětové motory osobních aut. Je připravený na bázi syntetických složek doplněných vyváženou kombinací zušlechťujících přísad. Olej ESSO 505 01 byl speciálně vyvinut a schválen ve spolupráci s automobilkou VW pro nové vznětové motory opatřené samostatnými vstřikovacími jednotkami pro každý válec. Tyto motory jsou již ve výrobním závodě naplněny olejem, který splňuje specifikaci VW 505 01. Olej může být také použit v jiných aplikacích, dle doporučení Volkswagenu. POUŽITÍ Olej je doporučen pro všechny vznětové motory VW a Audi : - Intervaly výměny oleje v motorech opatřených vstřikovacími jednotkami jsou 15 000 km nebo 1 rok. |  |  | - Intervaly výměny oleje pro ostatní auta VW a Audi se vznětovými motory jsou dle doporučení v servisní knížce. Olej je doporučen pro všechna auta se vznětovými motory vyžadující olej dle ACEA B3. Olej vhodně doplňuje sortiment motorových olejů ESSO, které tak uspokojí požadavky všech modelů aut VW a Audi, starých i nových, s běžnou i prodlouženou výměnnou lhůtou. Syntetické složky poskytují oleji vynikající nízkoteplotní vlastnosti a zároveň zvyšují odlnost oleje vůči vysokoteplotnímu namáhání. - Kvalitativní standarty: - Schválení : - Volkswagen VW 505 01 (4/99) - VW 505 00 (1/97) - Výkonová úroveň : ACEA B3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické parametry ESSO 505 01 |  |  |  | Zkušební metoda |
|  | Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s |  | 14,1 92,8 | ASTM D 445 |
|  | Dynamická viskozita při -25 °C | mPa.s |  | 3260 | ASTM D 5293 |
|  | Bod vzplanutí | °C |  | 239 | ASTM D 92 |
|  | Bod tuhnutí | °C |  | < -51 | ASTM D 97 |
|  | Viskozitní index |  |  | 156 | ASTM D 2270 |
|  | Sulfátový popel | %hm. |  | 1,2 | ASTM D 874 |
|  | TBN | mg KOH/g |  | 9,7 | ASTM D 2896 |
|  | Hustota při 15 °C | kg / m3 |  | 857 | IP 365 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.