Essolube XT 401

SAE 15W-40

Super vysoce výkonný olej pro naftové motory

| Popis Essolube XT 401 je vysoce výkonný motorový olej pro naftové motory kategorie SHPD (Super High Performance Diesel), viskozitní třídy SAE 15W-40. Zaručuje vynikající ochranu motoru za těžkých podmínek nasazení a při prodloužených intervalech výměny oleje. Je vyroben z vysoce rafinovaných základových olejů a osvědčených vysoce kvalitních aditiv. Použití Je doporučený pro všechny oblasti použití, kde jsou kladeny vysoké požadavky na motorový olej pro naftové motory, včetně použití ve vysoce přeplňovaných naftových motorech. I při vysokém zatížení můžou být intervaly výměny oleje prodlužovány podle doporučení výrobce motoru. Lze jej použít i pro naftové motory osobních vozidel. |  |  | Výkonnostní parametry Kvalitativní standardy: ACEA E3 / B2 API CF Renault (RVI) E3R-96, nahrazuje D5R Povolení: MB 228.3 MAN M 3275 (dříve QC 13-017) Volvo VDS-2 Perkins (kategorie „preferred“) Allison C-4 TATRA TDS 30/12 Výhody - Provozně ekonomický super vysoce výkonný olej pro naftové motory pro celoroční použití. - Vynikající ochrana před opotřebením a nejvyšší čistota motoru díky prvotřídní technologii aditivace vedou k dlouhé životnosti motoru. - Dovoluje velmi dlouhé intervaly výměny oleje odpovídající předpisům výrobců motorů, čímž se snižují náklady na prostoje. X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické parametry |  |  |  | Zkušební metoda |  |
|  | Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s |  | 14,5 111 | DIN 51 562 |  |
|  | Viskozitní index |  |  | 146 | DIN ISO 2909 |  |
|  | Dynamická viskozita při -20 °C | mPa.s |  | 3220 | DIN 51 398 |  |
|  | Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 888 | DIN 51 757 |  |
|  | Bod vzplanutí | °C |  | 220 | DIN ISO 2592 |  |
|  | Bod tuhnutí | °C |  | -27 | DIN ISO 3016 |  |
|  | Sulfátový popel | hmot. % |  | 1,8 | DIN 51 575 |  |
|  | TBN | mg KOH/g |  | 15 | DIN ISO 3771 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.