STANZOEL 41485

| POPIS STANZOEL 41485 je s vodou nemísitelná speciální obráběcí kapalina pro přesné ražení a lisování ocelí. POUŽITÍ STANZOEL 41485 je určen pro náročné beztřískové tváření kovů, při němž jsou vysoké nároky na oddělovací schopnost maziva a nástroj je vystaven vysokým měrným tlakům. | VÝHODY - dlouhá životnost nástrojů - neobsahuje chlór - vysoký výkon - dobrá jakost povrchových ploch |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Hustota při 15°C | kg/m3 | 937 | DIN 51 757 |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 110 | DIN 51 562 |
| Bod vzplanutí (o.k.) | °C | 190 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -12 | DIN ISO 3016 |
| Koroza na mědi | st. kor. | 4-100A3 | DIN 51 759 |
| Protikorozivní účinky | st. kor. | 0 | ISO 7120 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.