SCHNEIDOEL DN 16

| POPIS SCHEIDOEL DN 16 je s vodou nemísitelný řezný olej pro třískové obrábění dílů z těžce až velmi těžce obrobitelných materiálů. Vhodně zvolená kombinace aditiv a kvalitního základového ropného rafinátu umožňuje při optimálně nastavených podmínkách dosáhnout velkého řezného výkonu. Přísady proti tvorbě mlhy v oleji SCHEIDOEL DN 16 ovlivňují při třískovém obrábění tvorbu mlhy na minimum. Součástky z mědi a ze slitin mědi nejsou produktem zabarvovány. Vyrobené součásti jsou dočasně chráněny proti korozi. SCHNEIDOEL DN 16 neobsahuje žádné sloučeniny chloru. POUŽITÍ SCHNEIDOEL DN 16 se přednostně používá k výrobě na kopírovacích soustružnických automatech a vícevřetenových soustružnických automatech. | Produkt je možno použít v další řadě aplikací například: - Sériová výroba kroužků valivých ložisek z ocelí, výroba šroubovitých vrtáků z ušlechtilých ocelí, soustružení dlouhých polotovarů, soustružení závitů a upichování polotovarů ze stavebních ocelí, - Soustružení, vrtání do plného materiálu, srážení hran, vrtání závitů, upichování matic atd z běžných ocelí. - Vrtání závitů do stavebních dílů z nerez ocelí a z ocelí, které jsou odolné kyselinám. - Soustružení délek a čelní soustružení, upichování, soustružení a řezání závitů, vrtání, obvodové frézování, čelní frézování. - Poznámka: Při doplňování obráběcích strojů olejem SCHNEIDOEL DN 16 je nutno přezkoumat mísitelnost s původní náplní. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHNEIDOEL DN 16 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 26 | DIN 51 562 díl 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 890 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (o.k.) | °C | 190 | DIN ISO 2592 |
| Barva | č. barvy | 3 | DIN ISO 2049 |
| Korozivní účinky na mědi | st. koroze | 1-100A3 | DIN 51 759 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.