MARCOL 52, 82, 122, 172

| POPIS Produkty řady MARCOL jsou nízviskózní, velmi pečlivě rafinované medicinální bílé oleje nejvyšší čistoty dle evropských lékopisů. MARCOL 82, 122 a 172 splňují viskozitní specifikace obsažené v těchto lékopisech (Paraffinum perliquidum). Bílé oleje MARCOL jsou používány převším v případě mimořádných nároků na čistotu ropných produktů nebo pokud použití medicinálních bílých olejů je předepsáno zákonnými předpisy a nařízeními. Pro oleje MARCOL jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: - Čirost jako voda - Bez zápachu a chuti - Dobrá barevná stabilita při působení tepla a světla - Dobrá oxidační stabilita - Neobsahují aromatické uhlovodíky - Oleje MARCOL patří mezi značkové produkty nadnárodní organizace ESSO a jsou pod označením MARCOL dostupné v celém světě. - Výběr procesního oleje se řídí podle konkrétního použití. uživatel musí praktickými zkouškami ověřit vhodnost oleje pro danou aplikaci. | - POUŽITÍ - Medicinální bílé oleje řady MARCOL jsou používány převážně v následujících průmyslových a podnikatelských odvětvích: - Farmaceutickém průmyslu jako: - -Nosné médium pro tuhé a polotuhé součásti lékařských přípravků - -Oddělovací prostředek při výrobě kapslí a tabletek - -Základ mastí a projímadel - Kosmetickém průmyslu jako: - -Základová komponenta při výrobě mastí, past, prostředků na ošetřování vlasů a pokožky, rtěnek, ochranných a čistících krémů - Potravinářském a balírenském průmyslu jako: - -Mazivo strojů pro balení potravin - -Mazivo strojů vyrábějících obalový materiál pro potravinářských průmysl - -Absorpční prostředek v extraktorech při výrobě olejů - Chemickém průmyslu jako: - -Procesní olej - Textilním průmyslu jako: - -Komponenta při výrobě velmi kvalitních přípravků pro ošetřování textílií - -Složka při výrobě umělých vláken - Kvalitativní standarty: - Bílé oleje řady MARCOL odpovídají požadavkům podle: - německého lékopisu (DAB 1996) - Evropského lékopisu - Norem USA pro potraviny a léčiva "US Food and Drug Administration (FDA) Regulations 21 CFR 172.878" a "21 CFR 178.3620 (a)" - čs. lékopisu 4 |
| --- | --- |

| - Technické parametry - Směrodat. Hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  | - Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MARCOL |  | - 52 | - 82 | - 122 | - 172 |  |  |
| - Vzhled |  | - jasný, čirý |  |  |  | - Vizuálně |  |
| - Barva podle Saybolta | - číslo barvy | - +30 |  |  |  | - DIN 51 411 |  |
| - Hustota při 15 °C | - kg/m3 | - 825-840 | - 840- 852 | - 842-857 | - 848-865 |  | - DIN EN ISO 12185 |
| - Kinematická viskozita - při 40 °C - při 20 °C | - Mm2/s - Mm2/s | - 7,4 - 14,5 | - 15 - 33 | - 23 - 56 | - 32 - 84 |  | - DIN 51 562, část 1 |
| - Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | - °C | - 165 | - 190 | - 218 | - 222 |  | - DIN EN ISO 22592 |
| - Bod tuhnutí | - °C | - -12 | - -9 | - -12 | - -9 |  | - DIN ISO 3016 |
| - Anilínový bod | - °C | - 100 | - 105 | - 110 | - 112 |  | - DIN 51 775 |
| - Index lomu nD 20 |  | - 1,457 | - 1,466 | - 1,472 | - 1,470 |  | - DIN 51 423 |
| - Destilační rozpětí - začátek destilace - konec destilace |  | - 300 - 365 | - 330 - 455 | - 330 - 520 | - 360 - 500 |  | - ASTM D 1160 |
| - Skupinová strukturní analýzy CA - (korig. na obsah síry) - C N - C P | - % - % - % | - 0 - 36 - 64 | - 0 - 36 - 64 | - 0 - 28 - 72 | - 0 - 36 - 64 |  | - DIN 51 378 |
| - Dynamická viskozita při 20°C | - m pa. s | - 12 | - 28 | - 47 | - 72 |  | - DAB 1996 |
| - Relativní hustota při 20°C |  | - 0,82 | - 0,84 | - 0,84 | - 0,85 |  | - DAB 1996 |
| - Rouzpustnost v - Éteru,chloroformu - uhlovodících - vodě - ethanolu |  | - Rozpustný - Rozpustný - Nerozpustný - obtížně rozpustný |  |  |  |  | - DAB 1966 |
| - Test čistoty: - - substance reagující kys. a zás. - -polyc. arom. uhlovodíky - -reakce s kyselinou sírovou - -pevné parafíny |  | - Odpovídá ve všech případech |  |  |  |  | - DAB 1996 |

- Výrobce bílých olejů v Port-Jerome ve Francii garantuje, že hodnota anilínového bodu u jednotlivých dodávek, kde nebude tato hodnota uvedena na certifikátu jakosti, odpovídá výše uvedené hodnotě v této Produktové informaci.

- Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

- -Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

-Na výrobek se nevztahuje ustanovení § 4  odst.1 až 3 zákona č.20/1966 Sb., o péči  o zdraví lidu ve znění zákona č.86/1992 Sb a § 41 odst.1 vyhlášky č 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek a nejedná se o látku nebo přípravek ve smyslu § 1 odst.2 písm a) a b) nařízení vlády ČSR č.192/1988 Sb., o jedech a některých látkách škodlivých zdraví  ve znění nařízení vlády ČR č.182/1990 Sb. a nařízení vlády ČR č.33/1992 Sb.

-Pokyn pro případ havárie: V případě úniku nebo havárie je nutné informovat příslušné úřady.

Minimální doba skladovatelnosti produktů řady MARCOL,  za podmínky dodržení předepsaných  skladovacích podmínek, je 2 roky od data  dodání k zákazníkovi.