GASMOTORENOEL PS

| POPIS GASMOTORENOEL PS byl vyvinut pro mazání zážehových a vznětových plynových motorů využívajících jako palivo zemní plyn, plyn z čistíren odpadních vod a bioplyn. Vysoká užitná hodnota oleje byla dosažena kombinací syntetického oleje a speciálních, pro tento základ vhodných aditiv. GASMOTORENOEL PS se vyznačuje následujícími charak-teristickými vlastnostmi: - Vynikající termickou stabilitou a odolnosti proti oxidaci. - Schopností zabránit tvorbě škodlivých úsad ve spalovacím prostoru motoru. - Vysokou neutralizační schop-ností. - Ochranou motoru proti opo-třebení. - Formulace oleje výhradně na bázi syntetických sloučenin poskytuje tomuto oleje ve srovnání s konvenčně formulovanými oleji pro plynoví motory následující výhody: - Vynikající pevnost mazacího filmu. - Podstatně nižší ztráty odpařením a tím nižší spotřebu oleje. - Velmi dobrou snášenlivost s elastomery | - Je použitelný jako vícerozsahový olej viskozitní třídy SAE 20W-40 pro širší teplotní rozmezí. - Zvýšení výkonnostní parametry POUŽITÍ GASMOTORENOEL PS je možné použít v zážehových a vznětových motorech následujících výrobců: - Caterpillar - KDH - MAN - MWM Přitom je nutné respektovat viskozity stanovené výrobcem. Inženýři společnosti ESSO jsou připraveni u každé nové aplikace ve spolupráci s výrobcem motoru odvodit optimální výměnní intervaly oleje. Data o produktu: viz druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| GASMOTORENOEL PS |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 14,2 108 | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 134 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 853 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 245 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -54 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH/ g | 5,3 | DIN ISO 3771 |
| Popel (síranový) | g/ 100 g | 0,75 | DIN 51 575 |
| Viskozitní klasifikace | SAE | 20W-40 | SAE J 306 JUN 86 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.