BEACON EP 1, 2

| POPIS BEACON EP 1 a BEACON EP 2 jsou světle hnědá, litná, víceúčelová maziva určená pro vysoká mechanická a termická zatížení . Vyznačují se následujícími charakteristickými vlastnostmi: · Schopností zmírňovat opo-třebení a přenášet zatížení: Vysokotlaké přísady obsažené v plastických mazivech BEACON EP 1 a BEACON EP 2 vytvářejí na kluzném kovovém povrchu mazací vrstvu přenášející zatížení, která i při velkém zatížení, snižuje tření a opotřebení kluzných prvků. · Stabilitou při hnětení: Struktura i konzistencce těchto plastických maziv zůstává zachována i při extrémně dlouhém zatížení a širokém teplotním rozmezí. · Odolností proti oxidaci: Vynikající oxidační stabilita přispívá k dosažení optimální životnosti obou plastických maziv. · Odolností proti působení vody: BEACON EP 1 a BEACON EP 2 jsou odolné proti vodě a z tohoto důvodu jsou vhodné pro aplikace za přítomnosti vlhkosti. | - Použitelností v centrálních maza-cích systémech: BEACON EP 1 je možné zásluhou jeho nižší konzistencce dobře čerpat i za nízkých teplot v centrálních mazacích systémech s dlouhým přívodním potrubím. Podobnými vlastnostmi se vyznačuje i BEACON EP 2 za teplot trvale nad bodem mrazu. · Schopností zamezit korozi: Přísady obsažené v plastických mazivech zabezpečují na kovovém povrchu jeho ochranu proti korozi. POUŽITÍ Víceúčelová plastická maziva BEACON EP jsou použitelná v následujícím rozmezí teplot: BEACON EP 1 : -30 - +120 C (krátkodobě i výše) BEACON EP 2: -25 - +140 C (krátkodobě i výše) BEACON EP 1 : Používá se pro centrální mazání kluzných a valivých ložisek. BEACON EP 2: Je vhodný pro mazání pracovních a vodících ložisek válcovacích stolic, spojkových a šroubových vřeten, kluzných ložisek a ploch stavebních a těžkých strojů, ložisek od kolejových vozidel, nákladních přívěsů, návěsů atd. Ve valivých ložiscích je použitelný pro max. hodnoty n.d m  500 000 mm. min–1 (n = počet otáček / min., dm = průměr ložisek v mm). |
| --- | --- |

Kvalitativní standardy: BEACON EP 1:  Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva KP 1 K – 30.  Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KP 1 K –30. BEACON EP 2:  Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva KP 2 N – 25. Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KP 2 N –25.

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BEACON EP |  | 1 | 2 |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 1 | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 325 | 280 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -30 až +120 | -25 až +140 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  | Litné mýdlo |  |  |
| Teplota skápnutí | °C | 185 |  | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. hodnocení při zkušební teplotě | 1-90 |  | DIN 51 807, část 1 DIN 51 807, část 2 |
| Zkouška na SKF zkušebním stroji s valivým ložiskem Postup B při zkušební teplotě | °C | 110 | 130 | DIN 51 806 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji Svárové zatížení Postup D: Průměr vrchlíku Postup E: průměr vrchlíku | N mm mm | 2200 0,40 1,00 | 2400 0,35 0,70 | DIN 51 350, část 4 DIN 51 350, část 5 |
| Test na Timkenově zkuš. stroji - váha břemene | N | 294 |  | ASTM D 2509 |
| Zkouška maziva na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem, postup 02-A/ 1500/ 6000-120 | F10 h F50 h | 335 415 | 390 450 | DIN 51 821 |
| Tlak tečení při -20 °C | hPa | 800 | 1000 | DIN 51 805 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100°C | kPa | < 40 |  | DIN 51 508 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 |  | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 120 |  | DIN 51 813 část 1 |
| Obsah pevných mechanických nečistot větších než 25 µm | mg/ kg | < 15 |  | DIN 51 813, část 1 |
| Obsah vody | % hm | < 0,1 |  | DIN ISO 3733 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40 °C | % hm | 8 | 5 | DIN 51 817 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C - relat. změna objemu Změna tvrdosti SHORE - A | % SH | +12 +10 | +10 +8 | DIN 53 538, část 3 ve spojení s DIN 53 521 DIN 53 505 |
| Základový olej - Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 /s (cSt) | 155 | 160 | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KP1 K-30 | KP 2 N-25 | DIN 51 825 |
| Označení |  | KP1 K-30 | KP 2 N-25 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.