SPINESSO 10, 22

| POPIS SPINESSO 10, 22 jsou skvělé, nízkoviskózní oleje formulované na bázi ropných produktů a speciálních aditiv zvyšujících oxidační stabilitu a snižujících opotřebení. Jsou především určené pro oběhové mazání vysokootáčkových ložisek vřeten a hřídelí ve výkonných textilních strojích. Jsou též vhodné k použití přesných obráběcích strojích vybavených elektro-hydraulickým systémem řízení. Pro oleje jsou charakteristické následující vlastnosti: - Dobré mazací vlastnosti: Aditiva obsažená v olejích vytvářejí za běžných pracovních podmínek na povrchu ploch tenký mazací film přenášející zatížení a který během pohybu ploch snižuje tření a opotřebení. V důsledku příznivé závislosti viskozity olejů na teplotě je zachována funkce mazacího filmu i při zvyšování teploty. Tím jsou zabezpečeny podmínky pro bezproblémový provoz ložisek a vřeten. - Ochrana zařízení proti korozi: Součásti zařízení smočené olejem jsou chráněné proti korozi. - Odolnost proti tvorbě pěny: Oleje obsahují speciální aditiva potlačující tvorbu pěny. | POUŽITÍ Produkty jsou vhodné pro mazání zařízení pracujících při: SPINESSO 10 : Vysokých otáčkách a nižším zatížení, např.: - Radiální válečková ložiska v textilních strojích - Ložiska vysokootáčkových vřeten v šicích a obráběcích strojích - Kombinované mazání ložisek vřeten a převodů na samostatně poháněných vřetenech textilních strojů SPINESSO 22: Středních a nízkých otáčkách a zvýšeném zatížení, např.: - Oblouček na pletařských strojích a stavech - Jako hydraulický olej v textilních strojích, pokud výrobce použití takového oleje povoluje. Kvalitativní standardy: SPINESSO 10 a 22: - Překračují požadavky normy DIN 51 517, část 2: mazací oleje CL. - Splňují požadavky normy DIN 51 524: hydraulické oleje HL - Splňují požadavky následujících výrobců textilních a přesných strojů: -SKF -BAMAG -Dürrkoppwerke GmbH -Koch Adler AG -Pfaff-Industriemaschinen GmbH Data o produktu: viz. druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPINESSO |  | 10 | 22 |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při -20 °C při 0 °C při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s mm2/s mm2/s | 320 70 10 2,7 | - 170 21 4,2 | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562, část 1 |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 |  | DIN 51 757 |  |  |  |
| Bod vzplanutí | °C | 154 | 200 | DIN ISO 2592 |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -30 | -24 | DIN ISO 3016 |  |  |  |
| Popel oxidový | g/ 100 g |  0,01 |  | DIN EN 7 |  |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g | 0,07 |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |  |
| Stárnutí, přírůstek čísla kys. po 100 h | mg KOH / g |  2,0 |  | DIN 51587 |  |  |  |
| Stanovení nerozpustných látek | g/ 100 g |  0,03 |  | DIN 51 592 |  |  |  |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O - A |  | DIN 51 585, postup A |  |  |  |
| Koroze na mědi (3h/ 100 °C) | Stup. koroze | 1 - 100 A3 |  | DIN 51 759, část 1 |  |  |  |
| Barva | Číslo barvy |  0,5 | 1,0 | DIN ISO 2049 |  |  |  |
| Schopnost oddělení vzduchu při 50 °C | min | 2 | 4 | DIN 51 381 |  |  |  |
| Pěnivost S1 (Postup B) S2 S3 | ml ml ml |  30 / 0  30 / 0  30 / 0 |  | DIN 51 566 |  |  |  |
| Deemulgační schopnost při 54 °C | min | 10 | 10 | DIN 51 599 |  |  |  |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C (Relativní změna objemu) Změna pevnosti SHORE-A | % SH | +15 -10 | +9 -7 | DIN 51 538, část 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |  |  |  |
| Obsah vody | % hm |  0,1 |  | DIN ISO 3733 |  |  |  |
| ISO třída | ISO VG | 10 | 22 | DIN 51 519 |  |  |  |
| Označení |  | HL 10 | HL 22 | DIN 51 524 |  |  |  |
| Označení | SAE | CL 10 | CL - 22 | DIN 51 517, část 2 |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.