ESSO ULTRA (Formula 913 Plus)

5W-30

Lehkoběžný olej pro osobní automobily Ford

| POPIS ESSO ULTRA (Formula 913 Plus) 5W-30 je lehkoběžný olej pro osobní automobily. Díky své jedinečné formulaci zaručuje optimální ochranu motoru, vysoký potenciál úspory paliva a snížení tvorby emisí. POUŽITÍ ESSO ULTRA (Formula 913 Plus) 5W-30 byl vyvinut speciálně ve spolupráci s automobilkou Ford pro nasazení v benzínových a dieselových motorech Ford. Překračuje požadavky norem Ford WSS-M2C913-A/WSS-M2C912-A1, kterých splnění je často podmínkou získání záruky od výrobce. - Je vhodný pro nasazení i u automobilů jiných značek, tam kde je vyžadovány tato viskozita (High temperature high shear) a tyto kvalitativní standardy. |  |  | - KVALITATIVNÍ STANDARDY - ESSO ULTRA (Formula 913 Plus) splňuje nebo překračuje specifikace: - API SJ/CF Energy Conserving - ACEA A1 / B1 - ILSAC GF-2 - Ford WSS-M2C-912-A1 - Ford WSS-M2C-913-A1 VÝHODY: - Překračuje požadavky Ford WSS-M2C-912-A1 a Ford WSS-M2C-913-A1 - Zaručuje optimální výkon motoru v souladu s požadavky a zárukami Ford - Zvýšená úspora paliva díky sníženému tření a snížení tvorby emisí. - Excelentní termická stabilita a vynikající ochrana motoru při studeném startu - Maximální životnost katalyzátoru díky kombinaci nízkého obsahu fosforu a nízké odparnosti. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické parametry |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |
|  | ESSO ULTRA (Formula 913 Plus) 5W-30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s |  | 9,9 53,6 |  | DIN 51 562 |  |
|  | Dynamická viskozita (-25°C) | MPa.s |  | 2080 |  | ASTM D 5293 |  |
|  | High temperature high shear | MPa.s |  | 3,0 |  | CEC L-36-A-90 |  |
|  | Viskozitní index |  |  | 173 |  | DIN ISO 2909 |  |
|  | Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 850 |  | DIN EN ISO 12 185 |  |
|  | TBN | mg KOH / g |  | 9,1 |  | DIN ISO 3016 |  |
|  | Bod vzplanutí | °C |  | 207 |  | DIN ISO 2592 |  |
|  | Bod tuhnutí | °C |  | -33 |  | DIN ISO 3016 |  |
|  | Popel (síranový) | hmot. % |  | 1,1 |  | DIN 51 575 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.