ESTOR SUPER 40

SAE 40

Premium motorový olej pro plynové motory

| POPIS ESTOR SUPER 40 je jednorozsahový motorový olej pro plynové motory viskozitní třídy SAE 40. Jedná se o značkový produkt mezinárodní organizace ESSO, který umožňuje dlouhé provozní intervaly při vysokém zatížení motoru. POUŽITÍ Splňuje nejvyšší nároky plynových motorů pro kogenerační jednotky (blokové teplárny s kombinovanou výrobou elektrické energie) s katalyzátory. Právě tak se dá použít i v různých dalších případech. | VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Kvalitativní standardy: API CD Povolení: - Waukesha Engine Division (Cogeneration) - Dresser Rand, Kategorie II a III - VÝHODY - vynikající schopnost udržovat spalovací prostory, výfukové potrubí a katalyzátor v čistém stavu - minimalizuje opotřebení motoru dlouhé intervaly výměn díky schopnosti oleje vyrovnávat zatížení zplodinami hoření |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 13 131 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 96 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 900 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 230 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -15 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 0,4 | DIN 51 575 |
| TBN | mg KOH/g | 5,4 | DIN ISO 3771 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.