CARUM 330

| POPIS CARUM 330 je světlehnědé plastické mazivo určené speciálně pro mazání valivých ložisek a dalších kluzných ploch strojů a zařízení v potravinářském průmyslu. Je formulován na základě komplexního vápenatého zpevňo-vadla a mediciálního bílého oleje. Plastické mazivo CARUM 330 je charakterizováno následujícími kvalitativními vlastnostmi: - Snášenlivostí s potravinami: - Všechny složky plastického maziva CARUM 330 odpovídají „US Food und Drug administration (FDA) Regulation 21 CFR 178.3570“. Podle tohoto nařízení nesmí být do potravin přimíseno více, jak 0,001% plastického maziva. Za dodržení této hranice je plně zodpovědný uživatel maziva. - Schopností zmírňovat opotře-bení a přenášet zatížení - Přísady obsažené v plastickém mazivu vytvářejí na kovových kluzných plochách mazací film schopný přenášet zatížení, který při provozu snižuje tření a opotřebení kluzných elementů. - Odolností proti působení vody - Toto speciální plastické mazivo se vyznačuje vynikající odolností proti působení vody. Kromě toho je též odolné proti vlivu páry, ovocných a zeleninových šťáv, piva a dalších typů nápojů. | - Stabilitou při hnětení - V doporučeném teplotním rozmezí i obecně při velkém namáhání zůstává struktura a konzistence maziva zachována dlouhou dobu. - Oxidační stabilitou - Dobrá oxidační stabilita přispívá k dosažení optimální životnosti plastického maziva. - CARUM 330 patří mezi značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a je dostupný v celém světě. - POUŽITÍ - CARUM 330 lze použít v rozsahu teplot -20 až 120°C. Je vhodné především pro mazání kluzných a valivých ložisek i dalších kluzných ploch na strojích a zařízeních v potravinářském průmyslu, např. na jatkách, v mlékárnách, pivovarech a v závodech na zpracování ryb. - Kvalitativní standardy: - CARUM 330: - Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva KP 1K-20. - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KP 1K-20. - Má povolení v souladu s „US Food and Drug Administration (FDA) Regulation 21 CFR 178.3570“. Je uveden v „US Departement of Agriculture (USDA) List of Chemical Compounds“ jako SDA- H-1 produkt |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| CARUM 330 |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 1 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 325 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -20 až +120 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  | Vápenaté, komplex. |  |
| Teplota skápnutí | °C | 260 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě | 1-90 | DIN 51 807, část 1 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji Svárové zatížení Postup D: Průměr vrchlíku Postup E: Průměr vrchlíku | N mm mm | 2800 0,4 0,7 | DIN 51 350, část 4 DIN 51 350, část 5 |
| Test na Timkenově zkušebním stroji - Tíha břemene | N | 200 | DIN EN 51 434, část 3 |
| Tlak tečení při -20 °C -30 °C | hPa (mbar) | 200 385 | DIN 51 805 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100 °C | kPa | 40 | DIN 51 508 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 100°C | DIN 51 811 |
| Obsah vody | % hm | < 0,4 | DIN ISO 3733 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40 °C | % hm | 3 | DIN 51 817 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C - relat. změna objemu | % | + 5 | DIN 53 538, část 3 ve spojení s DIN 53 521 |
| Základový olej Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 /s (cSt) | 70 mediciální bílý olej | DIN 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KP 1K-20 | DIN 51 825 |
| Označení |  | KP 1K-20 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.