MELKMASCHINENOEL

| POPIS MELKMASCHINENOEL je speciální, vysoce kvalitní produkt formulovaný na bázi ropného oleje, určený pro mazání vakuových pump strojů na dojení MELKMASCHINENOEL je charak-teristický následujícími kvalitativními vlastnostmi: - Příznivá závislost viskozity na teplotě - Na základě velmi dobré závislosti viskozity na teplotě lze tento produkt nasadir celoročně v širokém rozmezí pracovních teplot. - Schopnost zmírňovat opo-třebení - Použití speciální kombinace aditiv umožňuje vynikající ochranu proti opotřebení i při trvalém provozu s vysokým zatížením. | - Oxidační stabilita - MELKMASCHINENOEL se vyznačuje vysokou oxidační stabilitou, čímž je dosaženo stálé mazací schopnosti po celou dobu použití. - Ochrana proti korozi - Strojní součásti smočené olejem jsou chráněné proti účinkům koroze. Vytvořený ochranný film je účinný i během delších odstávek. - Snášenlivost s těsnícími materiály - Běžné těsnící materiály nejsou ve své funkci olejem MELKMASCHINENOEL negativně ovlivňovány. POUŽITÍ - Jako celoroční olej pro mazání vakuových pump strojů na dojení, - vhodný pro použití ve vakuových pumpách všech typů. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| MELKMASCHINENOEL |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 10,8 69 | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 145 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 883 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. | °C | 220 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi | stup. koroze | 1-100 A3 | DIN 51 759 |
| Viskozitní klasifikace | SAE | 10W-30 | SAE J 300, JUN 97 |
| ISO - Viskozitní klasifikace | ISO VG | 68 | DIN 51519 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.