WALZOEL BM 200

| POPIS WALZOEL BM 200 sestává ze základového oleje nízké viskozity a vhodně zvolených syntetických komponent. Olej se při žíhacích teplotách přes 350°C odpaří beze zbytku. | POUŽITÍ WALZOEL BM 200 je určený pro válcování barevných kovů za studena. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 část 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| WALZOEL BM 200 |  |  |  |
| Barva ASTM | č. barvy | 0,5 | DIN ISO 2049 |
| Kinematická viskozita při 20 °C 40 °C 100 °C | mm2/s | 39 20 5 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 850 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí u.k. | °C | 130 | DIN 51 758 |
| Bot tuhnutí | °C | -6 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mgKOH/g | <0,05 | DIN 51 558 část 1 |
| Popel (oxid) | g/100g | <0,003 | DIN EN 7 |
| Průběh destilace zákl. oleje začátek destilace konec destilace | °C °C | 270 330 | DIN 51 751 |
| Koroze na mědi (3h, 100°C) | st. kor. | 1 | DIN 51 759 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.