MILLCOT K

ISO VG 68, 150, 220, 320

| POPIS Oleje MILLCOT K jsou výjimečné produkty, vyznačují se vysokou přilnavostí a dobrými mazacími vlastnostmi. Pro tyto svoje charakteristiky jsou určené především pro mazání ložisek, kloubů a čepů na výrobních strojích, např. v textilním průmyslu, kde je požadováno pevné přilnutí oleje na mazanou plochu s cílem zabránit odkapávání. Tím se podstatně zmírní zašpinění zpracovávaných materiálů, např. textilií. Pro olej MILLCOT K jsou typické následující vlastnosti: - Přilnavost - Vynikající přilnavost oleje souvisí s použitím speciálních aditiv při jeho formulaci. Tím je dosaženo, že i méně viskózní varianty oleje zabezpečují dlouhodobé mazání třecích ploch a prodlouží se tak ve srovnání s konvenčními oleji lhůty domazávání. | - Schopnost snížit opotřebení a přenášet zatížení Vysokotlaké přísady obsažené v oleji tvoří mezi kluznými prvky film přenášející zatížení, který i při vysokých zatíženích zmírňuje tření a tím i opotřebení. - Odolnost proti oxidaci Oleje se vyznačují vynikající oxidační stabilitou, takže mazací schopnost oleje zůstává zachována po dlouhou dobu. - Zamezení koroze Strojní součásti namazané olejem jsou optimálně chráněné proti korozivním vlivům Výběr oleje vhodné viskozity závisí ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení. POUŽITÍ - Oleje se zvýšenou přilnavostí MILLCOT K jsou používané k mazání ložisek, kloubů, čepů, zdvihátek, kluzných vedení atd. na výrobních strojích v textilním a papírenském průmyslu, balírnách a tiskárnách. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MILLCOT K |  | 68 | 150 | 220 | 320 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 9,6 70 | 16 145 | 21 230 | 26 330 |  | DIN 51 562, část 1 |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 880 | 890 | 895 | 900 |  | DIN 51 757 |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 230 | 260 | 265 | 275 |  | DIN ISO 2592 |  |
| Bod tuhnutí | °C | -18 | -15 | -15 | -12 |  | DIN ISO 3016 |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH/ g | 0,05 |  |  |  |  |  | DIN 51 558, část 1 |
| Protikorozivní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | 0 - A |  |  |  |  |  | DIN 51 585, postup A |
| Koroze na mědi (3h /100 °C) | Stup. koroze | 1-100 A3 |  |  |  |  |  | DIN 51 759 |
| ISO Viskozitní klasifikace | ISO VG | 68 | 150 | 220 | 320 |  | DIN 51 519 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.