ZIEHOEL 2002

| POPIS ZIEHOEL je vodou nemísitelný, speciální produkt, který se osvědčil především při zpracování dílů z hliníku. Přes nízkou viskozitu syntetického základového oleje zabezpečují v něm obsažená speciální aditiva dostačující mazací účinnost produktu a to i např. při řezání hlíníkových profilů. V důsledku velmi dobré odpařivosti produktu ZIEHOEL 2002 díly jím smočené velmi rychle osychají. | POUŽITÍ ZIEHOEL 2002 se velmi dobře osvědčil při následujících aplikacích: - Řezání profilů z hliníku používaných při výrobě dveřních a okenních rámů. - Hlubokém tažení lakovaných hliníkových plechů při výrobě nádob. ZIEHOEL 2002 odpovídá požadavkům „US Food and Drug Adminitration“ pro maziva, která se používají při výrobě kovových výrobků, přicházejících do kontaktu s potravinami. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZIEHOEL 2002 |  |  |  |  |
| Vzhled |  |  | světlý a čirý jako voda | vizuálně |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 2,0 1,5 |  | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 775 |  | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 65 |  | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -45 |  | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi (3 h / 100°C) | Stupeň koroze | 1-100 A 3 |  | DIN 51 759, část 1 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.