FLEXON 815

| POPIS Pod mezinárodním obchodním označením FLEXON nabízí společnost ESSO následující řady:  FLEXON 800  FLEXON 600 FLEXON 815 je vysoce rafinovaný, parafinický řez velmi úzkého destilačního rozmezí s vyšší viskozitou. Produkty řady FLEXON 800 jsou prakticky výhradně používané jako změkčovadlo a nastavovací oleje při výrobě a zpracování kaučuků. FLEXON 815 se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi:  Chemickou neutralitou  Dobrými rozpouštěcími vlastnostmi  Termickou stálostí  Dobrou oxidační stabilitou  Vysokým obsahem parafinických uhlovodíků  Velmi nízkou koncentrací aromátů  Světlou barvou  Příznivou barevnou stabilitou  Neutrálním zápachem | POUŽITÍ Produkty řady FLEXON 800 jsou přednostně používané jako změkčovadlo a nastavovací olej pro následující typy kaučuků:  Etylén-propylén-dienové (EPDM)  Etylén-propylénové (EPM)  Butylénové (IIR) Volba oleje závisí na konkrétních recepturách směsí, podmínka zpracování a požadovaných fyzikálně-chemických vlastnostech finálního výrobku. Kvalitativní standardy: FLEXON 815 odpovídá klasifikaci pro nastavovací oleje ASTM D 2226, typ oleje 104 B. Data o produktu: viz druhý list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| FLEXON |  | 815 |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 470 32 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg / m3 | 901 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 300 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -9 | DIN ISO 3016 |
| Číslo kyselosti | mg KOH / g | < 0,03 | DIN 51 558, část 1 |
| Barva ASTM |  | 4,5 | DIN ISO 2049 |
| Obsah síry | % hm | 0,8 | DIN 51 400, část 6 |
| Obsah zásaditého dusíku | mg / kg | 180 | DIN ISO 3771 |
| Anilínový bod | °C | 119 | DIN 51 775 |
| Index lomu n d 20 |  | 1,496 | DIN 51 423 |
| Viskozitně hustotní konstanta |  | 0,815 | DIN 51 738 |
| Skupinová strukturní ananlýza C A C N C P | % | 6 27 67 | DIN 51 378 |
| Ztráty odpařením 22 hod/ 107 °C | % hm | 0,05 | ASTM D 972 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.