ESTOR SHPC

SAE 40

Super Premium motorový olej pro plynové motory

| POPIS ESTOR SHPC je super premium nízkopopelnatý motorový olej pro plynové motory, který poskytuje prvotřídní ochranu v tepelně vysoce namáhaných plynových motorech. Jedná se o kombinaci speciálně rafinovaných základových olejů a osvědčené nejmodernější technologie aditiv, které zajišťují vynikající oxidační a nitrační stabilitu při značně prodloužených intervalech výměny oleje. POUŽITÍ Jeho použití lze doporučit ve všech plynových motorech s přirozeným sáním i přeplňovaných turbodmýchadlem, které jsou provozovány na zemní plyn nebo bioplyn zejména v případech, kdy je požadována kompatibilita s katalyzátorem. Optimálních intervalů výměny oleje v souladu s doporučeními výrobce plynového motoru lze dosáhnout využitím analýz ESSO systému. Ve všech případech nových aplikací Vám regionální zástupce firmy ESSO poskytne technické rady při výběru vhodného produktu a pomůže Vám stanovit optimální intervaly výměny olejové náplně. | Ve všech případech nových aplikací Vám regionální zástupce firmy ESSO poskytne technické rady při výběru vhodného produktu a pomůže Vám stanovit optimální intervaly výměny olejové náplně. VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Kvalitativní standardy: API CD Povolení: - Caterpillar - Cummins Wärtsila - GEC Alsthom (Ruston Diesels) - VÝHODY - vynikající tepelná, oxidační a nitrační stabilita poskytuje značně prodloužené intervaly výměny oleje - zajišťuje vynikající čistotu a ochranu motoru, díky čemuž je dosahováno delší životnosti motoru a snižování nákladů na údržbu - díky nízkému obsahu popela a fosforu obstarává kompatibilitu s katalyzátorem a zabraňuje samozápalům a úsadám |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 14,1 138 | ASTM D 445 ASTM D 445 |
| Viskozitní index |  | 99 | ASTM D 2270 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 882 | ASTM D 4052 |
| Bod vzplanutí | °C | 240 | ASTM D 92 |
| Bot tuhnutí | °C | -18 | ASTM D 97 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 0,48 | ASTM D 874 |
| TBN | mg KOH/g | 5,4 | ASTM D 2896 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.