ESSOLUBE XT 2

10W-30, 15W-40, 20W-50

Oleje nejvyšší kvality pro vznětové motory

| POPIS Essolube XT 2 10W-30, 15W-40 a 20W-50 jsou oleje nejvyšší kvality pro vznětové motory, které zajišťují spolehlivou ochranu. Vícerozsahové oleje Essolube XT 2 pro vznětové motory se doporučují pro použití u celé řady náročných aplikací a provozních prostředí, které se vyskytují v průmyslových odvětví jako jsou nákladní doprava, stavebnictví a zemědělství a jsou rovněž vhodné pro smíšené vozové parky. Oleje Essolube XT 2 se vyznačují následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Celoroční využití - Zajišťuje účinnou ochranu proti opotřebení a čistotu motoru - POUŽITÍ - Zařízení s vznětovým pohonem od významných výrobců vznětových motorů - Silniční lehká až těžká nákladní doprava | - Terénní provoz včetně: stavebnictví, povrchové těžby a zemědělství - Smíšené vozové parky - KVALITATIVNÍ STANDARDY - Essolube XT 2 jsou doporučeny pro aplikace, které vyžadují: - API CF4/SF/SG ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho střediska zákaznických služeb. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Při likvidaci tohoto produktu je nutné chránit životní prostředí. Podrobnosti o použití a bezpečnosti naleznete v Bezpečnostním listu produktu, který je na požádání k dispozici na tel. 257 098 163. |
| --- | --- |

| Technické charakteristiky Essolube XT 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlastnosti | 10W-30 | 15W-40 |  | 20W-50 |  |  |
| SAE stupeň | 10W-30 | 15W-40 |  | 20W-50 |  |  |
| Viskozita, ASTM D 445 |  |  |  |  |  |  |
| mm2/s při 40 °C | 76 | 105 |  | 145 |  |  |
| mm2/s při 100 °C | 11,5 | 14,3 |  | 17,4 |  |  |
| Viskozitní index, ASTM D 2270 | 146 | 139 |  | 132 |  |  |
| Síranový popel, váh. %, ASTM D 874 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 8,2 | 8,2 |  | 8,2 |  |  |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 | -33 | -27 |  | -30 |  |  |
| Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 | 224 | 234 |  | 244 |  |  |
| Hustota při 15 °C kg/l, ASTM D 4052 | 0,877 | 0,880 |  | 0,877 |  |  |

Vzhledem k průběžnému výzkumu a vývoji produktu podléhají zde uvedené informace změnám bez upozornění. Charakteristické vlastnosti se mohou nepatrně lišit.