ESTOR P 30, 40

| POPIS ESTOR P 30 a 40 byly vyvinuté pro mazání zážehových a vznětových plynových motorů. Je možné doložit rozsáhlými provozními zkušenostmi, že tyto oleje mohou přo použití různých druhů plynů, např. Zemního plynu, plynu z čistíren odpadních vod nebo skládek a bioplynu jako paliva dosáhnout delší výměnné intervaly, než běžné oleje pro plynové motory. Tyto oleje se velmi dobře osvědčily v nejtěžších provozních podmínkách na různých typech plynových motorů. Vysoká užitná hodnota olejů je zaručena ověřenou kombinací velmi kvalitních parafinických základových olejů a speciálních aditiv. Oleje ESTOR P 30 a P 40 se vyznačují následujícími charakteris-tiskými vlastnostmi: - Vynikající termickou stabilitou a odolností proti oxidaci, které vytvářejí předpoklady pro dosažení dlouhých intervalů výměny. - Velmi dobrou čistící schopností a nízkým obsahem síranového popele, které zabraňují tvorbě škodlivých úsad ve spalovacím prostoru, na pístech a zapalovacích svíčkách. Tím se vyloučí rušivé samozápaly. - Vysokou neutralizační schop-ností. V důsledku toho je motor chráněn proti korozním účinkům i při spalování plynů obsahujících sirovodík. | - Mazané části motoru optimálně chrání proti opotřebení a korozi. - POUŽITÍ - ESTOR P 30 a P 40, v souladu s doporučovanou viskozitou, mohou být použité v zážehových a vznětových motorech. - Inženýři ESSO jsou připraveni u každé nové aplikace ve spolupráci s výrobcem motoru odvodit výměnné intervaly oleje. - Povolení: - V současné době jsou k dispozici následující povolení: - MAN BW, Augsburg - Jenbacher Energiesysteme - MAN Dezentrala Energie-systeme - SEMT, Pielstick - Caterpillar (olej je akceptován) - Deutz MWM - GEC Alsthom (Ruston Diesels) - Ulstein Bergen |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTOR |  | P 30 | P 40 |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 12 108 | 14,6 140 | DIN 51 562, část 1 |  |  |  |  |
| Viskozitní index |  | 100 | 96 | DIN ISO 2909 |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 894 | 900 | DIN 51 757 |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí | °C | 230 | 248 | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -21 | -12 | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |
| TBN | mg KOH/ g | 5,3 |  | DIN ISO 3771 |  |  |  |  |
| Popel (síranový) | g/ 100 g | 0,7 |  | DIN 51 575 |  |  |  |  |
| Viskozitní klasifikace | SAE | 30 | 40 | SAE J 300 |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.