ESSOLUBE X 2 Monogrades

Oleje nejvyšší kvality pro vznětové motory

| POPIS Essolube X 2 20, 30, 40, a 50 jsou jednorozsahové oleje pro vznětové motory vyrobené z vysoce kvalitních základových olejů a vyváženého komplexu aditiv s bezpopelovými dispergačními činidly, metalickými detergenty v kombinaci s inhibitory pro omezení oxidace, opotřebení, koroze a rezivění. Tyto oleje lze použít v celé řadě aplikací, kde se doporučují jednorozsahové oleje včetně smíšeného vozového parku a dvoutaktních motorů. Klíčové užitné vlastnosti zahrnují: - Vynikající oxidaci a tepelnou stabilitu, které udržují motory čisté - Ochranu proti rzi a korozi, čímž se prodlužuje životnost motoru - POUŽITÍ - Zařízení s vznětovým nebo zážehovým pohonem - Lehká až náročná silniční nákladní doprava - Dvoutaktní motory - Terénní průmyslová odvětví včetně: stavebnictví, hlubinné těžby, povrchové těžby a zemědělství | - KVALITATIVNÍ STANDARDY - Essolube X 2 20 je doporučen pro aplikace, které vyžadují: - API CF/SF - Essolube X 2 30, 40, 50 jsou doporučeny pro aplikace, které vyžadují: - API CF/CF-2/SF ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho střediska zákaznických služeb. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Při likvidaci tohoto produktu je nutné chránit životní prostředí. Podrobnosti o použití a bezpečnosti naleznete v Bezpečnostním listu produktu, který je na požádání k dispozici na tel. 257 098 163. |
| --- | --- |

Technické charakteristiky Essolube X 2

| Vlastnosti | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE stupeň | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Viskozita, ASTM D 445 |  |  |  |  |
| mm2/s při 40 °C | 66 | 110 | 160 | 223 |
| mm2/s při 100 °C | 8,5 | 12,0 | 15,5 | 19,5 |
| Viskozitní index, ASTM D 2270 | 98 | 98 | 98 | 99 |
| Síranový popel, váh. %, ASTM D 874 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 | -30 | -30 | -30 | -27 |
| Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 | 250 | 258 | 256 | 264 |
| Hustota při 15 °C kg/l, ASTM D 4052 | 0,89 | 0,892 | 0,894 | 0,898 |

Vzhledem k průběžnému výzkumu a vývoji produktu podléhají zde uvedené informace změnám bez upozornění. Charakteristické vlastnosti se mohou nepatrně lišit.