EP LANGZEITFETT

| POPIS EP LANGZEITFETT je tmavě hnědé dobře přilnavé plastické mazivo, které je vhodné také pro mazání vlhkých kluzných ploch. Plastické mazivo EP LANGZEITFETT je formulováno na bázi litného zpevňovadla a vysoce viskózního naftenického minerálního oleje s obsahem antikorózních, přilnavostních a vysokotlakých přísad a přísad zvyšujících oxidační stabilitu. Pro EP LANGZEITFETT jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: - Schopnost zmírňovat opotřebení Tuto schopnost propůjčuje mazivu kombinace speciálně vybraných vysokotlakých aditiv ve vysoce viskózním základním oleji. - Přilnavost a odolnost proti stárnutí Díky speciálním přilnavostním přísadám, které udržují mazací vrstvu i v extrémních podmínkách neporušenou, a díky vysoké oxidační stabilitě maziva je možné prodloužit untervaly domazávání. - Odolnost proti působení vody EP LANGZEITFETT se díky kombinaci litného mýdla a neemulgujícího základního oleje vyznačuje vysokou odolností proti smývání proudící vodou. | POUŽITÍ Plastické mazivo EP LANGZEITFETT je určeno zejména pro použití v náročných a vlhkých provozních podmínkách při teplotách od -30 do +140°C. EP LANGZEITFETT se používá pro mázání: - vlhkých nebo mokrých míst, např. u stavebních a důlních strojů, v zemědělství, v hutnictví, v čistírnách odpadních vod nebo na vratech vodních propustí, - strojů používaných při těžbě a zpracování kamene, - velmi zatížených kluzných a valivých ložisek, která jsou vystavena působení proudící vody, např. v korečkových říčních bagrech. Kvalitativní standardy: EP LANGZEITFETT: - Splňuje požadavky na plastická maziva KP 2 K-20 podle DIN 51 825. - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KP 2 K-20. Data o produktu: viz. druhý list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| EP LANGZEITFETT |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 285 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -20 až +140 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo | Litné mýdlo |  |  |
| Teplota skápnutí | °C | 180 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě | 1-90 1-80 | DIN 51 807, část 1 DIN 51 807, část 2 |
| Zkouška na přístroji FAG FE s valivým ložiskem Postup 02-A/1500/6000 -130 | F 50 h | > 100 | DIN 51 821 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji Svárové zatížení Postup D: Průměr vrchlíku Postup E: Průměr vrchlíku | N mm mm | 2600 0,35 0,54 | DIN 51 350, část 4 DIN 51 350, část 5 DIN 51 350, část 5 |
| Test na Timkenově zkuš. stroji- tíha břemene | N | 222 | ASTM D 2509 |
| Tlak tečení při -20 °C -30°C | hPa hPa | 680 1600 | DIN 51 805 |
| Kroutící moment při -30°C při startu za běhu | mN.m mN.m | 1000 250 | ASTM D 1478 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 100 | DIN 51 811 |
| Obsah pevných látek větších než 25 mikrometrů | mg / kg | < 20 | DIN 51 813 |
| Obsah vody | % hm | < 0,1 | DIN ISO 3733 |
| Odlučitelnost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40°C | % hm | 6 | DIN 51 817 |
| Kinematická viskozita zákl. oleje při 40 °C | m2 /s (cSt) | 220 | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KP 2 K-20 | DIN 51 825 |
| Označení |  | KP 2 K-20 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.