ESSO UNIFLO

SAE 15W-40

| POPIS ESSO UNIFLO 15W-40 je vysoce výkonný, vícerozsahový motorový olej, viskozitní třídy SAE 15W-40 vyvinutý pro celoroční použití v moderních osobních automobilech. ESSO UNIFLO 15W-40 se vyznačuje následujícími charakteristickými vlast-nostmi: - Udržuje motor v čistém stavu a zabezpečuje jeho ochranu před tvorbou úsad a černých kalů. - Vysoké výkonnostní rezervy zabezpečují spolehlivé mazání motoru v průběhu celého roku. | - POUŽITÍ - ESSO UNIFLO 15W-40 je určen pro mazání všech typů motorů osobních automobilů - benzinových i naftových, včetně přeplňovaných. - Při použití oleje je nutné respektovat speciální předpisy výrobce motoru, včetně povolené viskozity oleje a intervalu jeho výměny. - Kvalitativní standarty: - ACEA A2 / B2 - API SJ / CF - Povolení: - Peugeot - Benzinové motory - VW 501 01 a 505 00 (11/92) - ŠKODA a.a.s. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO UNIFLO 15W-40 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 14,7 106 | DIN 51 562 |
| Dynamická viskozita při -15 °C | mPa.s | 2900 | DIN 51 398 |
| Viskozitní index |  | 143 | DIN ISO 2909 |
| TBN | mg KOH / g | 8,5 | DIN ISO 3016 |
| Hustota při 15 °C | kg / m3 | 883 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 220 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -27 | DIN ISO 3016 |
| Popel (síranový) | hm. % | 1,2 | DIN 51 575 |
| Viskozitní třída SAE |  | 15W-40 | SAE J 300 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.