ESSO DIESEL MOTOR OIL

SAE 15W -40

| POPIS Tento motorový olej je určen především pro naftové motory. V mnoha případech je možno jej použít i pro benzínové motory POUŽITÍ - pro všechny naftové motory nákladních vozidel s a bez turbodmychadla - pro naftové motory osobních vozidel bez turbodmychadla - pro smíšený vozový park osobních vozidel, která jsou vybavena naftovými motory bez turbodmychadla a benzínovými motory | VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Kvalitativní standardy: API CD / SE |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55350/12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 108 14,5 | DIN 51 550 a 51 561 |
| Viskozitní index |  | 130 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -15 °C | mPa.s | 3260 | DIN 51 377 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 875 | DIN 51 767 |
| Bod vzplanutí | °C | 219 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -30 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mgKOH/g | 7,3 | DIN ISO 3771 |
| Sulfátový popel | g/100g | 0,8 | DIN 51 567 |
| SAE viskozitní třída dle SAE J 300 6/86 | SAE | 15W-40 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.