MORNOP 79, 80

| POPIS MORNOP 79 a MORNOP 80 jsou dvě vysoce výkonné, vodou-nemísitelné chladící kapaliny určené k střihání (ražení) a beztřískovému tváření dílů z legovaných a vysoce legovaných ocelí. Jsou vhodné i jako přísada pro běžně používané oleje, pokud je potřeba zvýšit jejich výkon nebo doplnit aditiva ztracená v průběhu použití např. výnosem na zpracovávaných dílech. Vysoká výkonnost těchto produktů je založena na vysoké koncentraci učinných aditiv obsažených v ropném rafinátu. Aktivní sirné sloučeniny obsažené v produktech mají sice sklon k zabarvování částí strojů a obrobků z mědi a jejích slitin, ale naopak ocelové součástky jsou dočasně chráněny proti korozi. Speciální přísady snižují tvorbu mlhy na pracovišti při použití těchto produktů na minimum. MORNOP 79 a MORNOP 80 neobsahují přísady s chlórem. | POUŽITÍ MORNOP 79 je určen pro: - Střihání (ražení) ocelových plechů z: -Ocelí cementačních a k zušlechtění, jako jsou C 10, C 22, C 45 do tlouštky plechu 10 mm. -Nerezových a kyselinovzdorných ocelí, jako jsou X 5 CrNi 18 9 do tlouštky plechu 5 mm. -Nástrojových ocelí pro práci za tepla, jako např. 45 CrVMoW 5 8 do tlouštky plechu 15 mm. MORNOP 80 je určen pro: - Pro výrobky z ocelového plechu USt 14 do tlouštky plechu 3 mm, které jsou produkovány tažením až v 10 stupních a mají konečné rozměry: průměr 70 mm a délky 100 až 150 mm. - K vysekávání polotovarů z legovaných a nelegovaných ocelových plechů s tlouškou menší než 3 mm. - K vysekávání a hlubokému tažení polotovarů pro výrobu řetězů z plechů tlouštky až 7 mm z ocelí cementačních a k zušlechtění C 10 až C 45. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORNOP |  | 79 | 80 |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 218 80 | 256 80 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 950 | 945 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 145 | 145 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -21 | -21 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi (3 H / 100 °C) | Stup. koroze | 4-100 A 3 | 4-100A | DIN 51 759 |
| Barva | Číslo barvy | 3,5 | 4 | DIN 2049 |
| Sloučeniny chlóru |  | ne | ne |  |
| Sloučeniny síry |  | ano | ano |  |
| Sloučeniny fosforu |  | ano | ne |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.