PRUEFOEL 4113

| POPIS A POUŽITÍ Jedná se o produkt vyvinutý speciálně pro testování naftových čerpadel. Může však být též použit jako víceúčelová kapalina, např. k čištění strojních dílů po obrábění řeznými oleji nebo k honování. | Kvalitativní standardy: Odpovídá požadavkům normy ISO 4113 |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| PRUEFOEL 4113 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 2,6 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 827 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí u.k. (P.M.) | °C | 89 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -14 | DIN ISO 3016 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | 0 - A 0 - B | DIN 51 585 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 - 100 A3 | DIN 51 759, část 1 |
| Pěnivost S1 | ml | 20 / 0 | DIN 51566 |
| Barva ASTM | Číslo barvy | < 0,5 | DIN ISO 2049 |
| Obsah aromátů | % | 5 | ASTM D 2140 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.