WALZOEL BM 71

plně aditivovaný válcovací olej

| POPIS WALZOEL BM 71 sestává z vysoce kvalitního základového oleje nízké viskozity a vhodně zvolených aditiv, které zajišťují mazací schopnost a oxidační stabilitu. POUŽITÍ Walzoel BM 71 je určen pro válcování mědi a slitin mědi. Nízká viskozita zaručuje vynikající chladící schopnosti. Velmi dobrá oxidační stabilita a absence kyselých složek chrání povrch před vznikem povlaků na válcovaném povrchu. | OSTATNÍ INFORMACE WALZOEL BM 71 je výborně filtrovatelný ve filtrech, které používají aktivní nebo neaktivní hlinku. Při použití oleje dochází k malému úbytku aditiv. |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| WALZOEL BM 71 |  |  |  |
| Vzhled |  | čirý a jasný | vizuelně |
| Kinematická viskozita při 20 °C 40 °C | mm2/s | 13,5 7 | ISO 3104 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 846 | ASTM D 4052 |
| Bod vzplanutí o.k. | °C | 155 | ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -18 | ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mgKOH/g | <0,05 | ISO 6118 |
| Číslo zmýdelnění | mgKOH/g | 14 | ISO 6293 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.