TURBINENOEL EPV 32

| Popis TURBINENOEL EPV 32 je turbínový a oběhový olej vyrobený z minerálního základového oleje s vybranými aditivy pro snížení opotřebení a ke zvýšení oxidační stability. Díky speciální formulaci oleje je TURBINENOEL EPV 32 určený k mazání turbospojek a převodových jednotek firmy VOITH | Kvalitativní standarty: - TURBINENOEL EPV 32 splňuje požadavky normy DIN 51 515 pro turbínové oleje jako olej třídy L-TD |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 část 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| TURBINENOEL EPV 32 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 30 5,3 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 865 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Cleveland o.T.) | °C | 205 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -24 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mgKOH/g | 0,1 | DIN 51 558 díl 1 |
| Nerozpustné látky | g/100g | <0,03 | DIN 51 592 |
| Obsah vody | g/100g | <0,1 | DIN ISO 3733 |
| Koroze na mědi | St. kor. | 1-100A3 | DIN 51 759 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | St. kor. | 0-A | DIN 51585 |
| Schopnost odděl. vzduchu | min | 5 | DIN 51 381 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | <100/0 <50/0 <100/0 | DIN 51 566 |
| Stárnutí (1000h) - zvýšení neutralizačního čísla | mgKOH/g | < 2,0 | DIN 51 587 |
| Zkouška únosnosti v ozubení FZG (A/8, 3/90) | Stupeň poškození | 8 | DIN 51 354 díl 2 |
| ISO viskozitní klasifikace | ISO VG | 32 | DIN 51 519 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

.