UNIREX N 2, 3

| POPIS UNIREX N 2 a UNIREX N 3 jsou zeleně zbarvená, víceúčelová, vyskoteplotní plastická maziva určená pro mazání ložisek různých typů. Jsou formulována na základě kombinace litného komplexního mýdla, ropného rafinátu a speciálně zvolených aditiv. Tato kombinace řadí maziva UNIREX N mezi špičkové technologické produkty. Plastická maziva UNIREX N se vyznačují následujícími charakte-ristickými vlastnostmi: - Velkou termickou stabilitou a stabilitou při hnětení: - Struktura a konzistence těchto plastických maziv zůstává zachována i při extrémě dlouhém mechanickém a termickém zatížení, v širokém teplotním rozmezí, což je zvláště podstatné při aplikačních teplotách nad 150oC. Plastická maziva umožňují bezporuchový provoz i při prodloužených lhůtách domazávání. - Odolnost proti oxidaci: - Aby bylo zabráněno oxidaci za vyšších teplot, obsahují plastická maziva UNIREX N účinné inhibitory oxidace. - Odolností proti působení vody a schoností zamezit korozi: - UNIREX N 2 a UNIREX N 3 jsou odolné proti vodě. Přísady obsažené v těchto plastických mazivech současně zabezpečují optimální ochranu mazaného kovového povrchu proti korozi. | - Plastická maziva UNIREX N 2 a UNIREX N 3 patří mezi značkové produkty mez-inárodní organizace ESSO/ EXXON a jsou dostupné ve většině zemí světa. - POUŽITÍ - Víceúčelová plastická maziva UNIREX N 2 a UNIREX N 3 jsou použitelná v následujícím rezmezí teplot: - UNIREX N 2: -30 až +155°C - UNIREX N 3 : -20 až +165°C - Plastická maziva UNIREX N 2 a UNIREX N 3 jsou přednostně používány pro mazání valivých ložisek při vysokých zatíženích a otáčkách, např. v: - Osvětlovacích dynamech, elektro-motorech, generátorech - Centrifugách, nábojích jízdních kol, u vysouvacích ložisek spojek - V ložiskách pracujících při vysokých teplotách, např. v dmýchadlech, ventilátorech, pecních vozících, pro zařízení odvádějící spalné plyny, nebo v sušících aparátech. - Kvalitativní standardy: - UNIREX N 2: - Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva K 2 P-30. - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo K 2 P-30. - UNIREX N 3: - Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva K 3 P-20. - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo K 3 P-20. - Splňuje specifikaci Opel B 040 111.1 |
| --- | --- |

| - Povolení: - UNIREX N 2: - MAN 284 - TATRAKopřivnice a.s. (Typ T815) - UNIREX N 3: - Specifikace FORD ESA-M 1 C 165 A. - Norma MAN 284 - BMW. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |
| UNIREX N |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | 3 | DIN 51 818 |  |  |  |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 280 | 235 | DIN ISO 2137 |  |  |  |
| Teplotní rozsah použití | °C | -30 až +155 | -20 až +165 | DIN 51 825 |  |  |  |
| Zpevňovadlo |  | Litné komplexní mýdlo |  |  |  |  |  |
| Teplota skápnutí | °C | 300 |  | DIN ISO 216 |  |  |  |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkuš. teplotě | 1-80 |  | DIN 51 807, část 2 |  |  |  |
| Zkouška na SKF zkušebním stroji s valivým ložiskem Postup B při zkuš. teplotě | °C | 140 | 160 | DIN 51 806 |  |  |  |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji Postup D Průměr vrchlíku Postup E: Průměr vrchlíku | N mm mm | 2400 0,7 2,0 | 2400 0,7 1,7 | DIN 51 350, část 4 DIN 51 350, část 5 |  |  |  |
| Test na Timkenově zkušebním stroji - zatížení | N | 39 | 52 | DIN E 51 434, část 3 |  |  |  |
| Zkouška maziva na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem, postup 02-A / 1500/ 6000-120 postup 02-A / 1500/ 6000-150 postup 02-A / 1500/ 6000-160 | F10 h / F50 h F10 h / F50 h F10 h / F50 h | - / - 123 / 147 65 / 86 | 600 / 1000 100 / 175 60 / 100 | DIN 51 821 |  |  |  |
| Tlak tečení při -20 °C | hPa (mbar) | 1000 | 1400 | DIN 51 805 |  |  |  |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100 °C | kPa | 30 |  | DIN 51 808 |  |  |  |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 |  | DIN 51 802 |  |  |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 140 |  | DIN 51 811 |  |  |  |
| Obsah pevných mechanických nečistot větších než 25 mikrometr | mg / kg | < 20 |  | DIN 51 813, modif. |  |  |  |
| Obsah vody | %hm | < 0,1 |  | DIN ISO 3733 |  |  |  |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40 °C | % hm | 2 | 1 | DIN 51 817 |  |  |  |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 28 po 7 dnech při 100 °C - relat. změna objemu | % | +9 +6 | +7 +4 | DIN 53 538, část 3, DIN 53 521 |  |  |  |
| Základový olej -Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2 / s (cSt) | 115 |  | DIN 562, část 1 |  |  |  |
| Výkonová klasifikace |  | K 2 P-30 | K 3 P - 20 | DIN 51 826 |  |  |  |
| Označení |  | K 2 P-30 | K 3 P - 20 | DIN 51 502 |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.