PNEUMATIKOEL 32, 100

| POPIS Oleje PNEUMATIKOEL představují produkty speciálně vyvinuté pro nářadí a zařízení pracující se stlačeným vzduchem. Tyto oleje mají následující charak-teristické vlastnosti: - Přilnavost - Použitím speciálních aditiv zvyšujících přilnavost bylo dosaženo, že olejový film dlouhodobě pevně ulpívá na mazaných plochách. Z tohoto důvodu je možné v porovnání s konvenčními oleji prodloužit intervaly mazání. - Schopnost snížit opotřebení - Oleje obsahují vysokotlaké přísady, které vytvářejí mezi kontaktními plochami mazací vrstvu přenášející zatížení a tím snižují tření a opotřebení. | - Schopnost vázat vlhkost a zabraňovat korozi - Zkondenzovaná voda ze vzduchu je vázána olejem, takže olejový film chránící mazané součásti proti korozi a opotřebení, zůstává zachován za všech provozních podmínek. - Výběr vhodné viskozity je závislý na způsobu použití, provozních podmínkách a samozřejmě předpisu výrobce zařízení. POUŽITÍ Oleje PNEUMATIKOEL jsou používané k mazání: - Nářadí na stlačený vzduch s lineárním nebo otáčivým pohybem, jako např. sbíjecích, vrtacích, nýtovacích a sekacích kladiv, vrtných, brusných nebo závitových strojů, šroubováků - Motorů na stlačený vzduch - Pneumatických zařízení Dále mohou být též použité k mazání ložisek, kloubů, čepů, kluzných ploch, dále strojů v textilním, tiskařském, papírenském a balírenském průmyslu. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PNEUMATIKOEL |  | 32 | 100 |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 5,1 32 | 10 100 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 900 | 915 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 175 | 210 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -42 | -27 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mg KOH/ g | 0,8 |  | DIN 51 558 díl 1 |
| Protikorozivní vlastnosti na oceli | stupeň koroze | 0-A |  | DIN 51 585, postup A |
| Koroze na mědi | stupeň koroze | 1-100 A3 |  | DIN 51 759 |
| ISO - viskozitní klasifikace | SAE | 32 | 100 | DIN 51 519 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.