SCHNEIDOEL FN 46

| POPIS SCHNEIDOEL FN 46 je vodou nemísitelný řezný olej pro třískové obrábění dílů z lehce až středně těžce obrobitelných materiálů. Vysoký podíl polárních přísad v kvalitním ropném rafinátu propůjčuje řeznému oleji vynikající mazací vlastnosti v aktivní zóně řezu. Přísady proti tvorbě mlhy v oleji SCHNEIDOEL FN 46 ovlivňují při třískovém obrábění tvorbu mlhy na minimum. Součástky z mědi a ze slitin mědi nejsou produktem zabarvovány. Inhibitory koroze obsažené v oleji chrání obrobené součásti proti korozi. SCHNEIDOEL FN 46 neobsahuje žádné sloučeniny chloru. | POUŽITÍ SCHNEIDOEL FN 46 se používá pro: - Výrobu přesných soustružnických dílů jako např.: šroubů, matic všech druhů z automatových ocelí (9SMnPb28), ocelí k zušlechťování (C35, C45), běžných ocelí (16MnCr5), na soustruzích, revolverových automatech a na CNC soustruzích. - Vrtání závitů do přírub, výrobu závitů na tyčích, čepech, zátkách ze stavebních ocelí a z ocelí k zušlechťování. - Frézování válcovou frézou čelních kol z běžných a legovaných ocelí. - Sériovou výrobu dílů ze slitin měď-zinek (Ms58Pb, mosaz) a ze slitin hliníku (AlMg5) - Mimo jiné se dá použít SCHNEIDOEL FN 46 k tažení drátů ze slitin mosazi a osvědčil se při postupovém lisování tenkých hliníkových plechů. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHNEIDOEL FN 46 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C 40 °C | mm2/s | 89 35 | DIN 51 562 díl 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 876 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (o.k. Clev) | °C | 230 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -12 | DIN ISO 3016 |
| Korozivní účinky na mědi | st. koroze | 1-100A3 | DIN 51 759 |
| Barva | č. barvy | <3 | DIN ISO 2049 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.