CYLESSO 1500

| POPIS Vysoce viskózní válcový olej CYLESSO je formulovaný pouze na bázi ropných frakcí, bez přísady mastných olejů. Je určený především pro mazání parních strojů. Tento produkt se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Vynikající termická stabilita a dobré mazací schopnosti - Nepatrná tvorba zbytků a malá odpařivost - Schopnost bez problémů odloučit vodu. | - Neemulguje. - Teplotní rozsah použití do 380 °C Válcový olej CYLESO patří mezi značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a je dostupný v celém světě. POUŽITÍ Olej CYLESO 1500 je určený především pro mazání kluzných vodících částí parních strojů, které jsou v přímém styku s párou a pro mazání parních motorů. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CYLESSO 1500 |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 1550 63 | DIN 51 562, část 1 |  |  |
| Viskozitní idex |  | 91 | DIN ISO 2909 |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 935 | DIN 51 757 |  |  |
| Bod vzplanutí (Clev.) | °C | 320 | DIN ISO 2592 |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -9 | DIN ISO 3016 |  |  |
| Popel oxidový | g/ 100 g | 0,05 | DIN EN 7 |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g | 0,15 | DIN 51 558, část 1 |  |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1-100 A3 | DIN 51 759 |  |  |
| Obsah asfaltenů | % hm |  0,05 | DIN 51 595 |  |  |
| Obsah vody | % hm |  0,1 | DIN ISO 3733 |  |  |
| Stanovení Conradsonova karbonizačního zbytku | % hm | 4,3 | DIN 51 551 |  |  |
| ISO viskozitní klasifikace | ISO VG | 1 500 | DIN 51 519 |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.