ESSO ULTRON 5W-40

| POPIS ESSO ULTRON je plně syntetický, vysoce výkonný, lehkoběžný olej viskozitní třídy SAE 5W-40 vyvinutý pro celoroční použití ve všech typech moderních motorů osobních automobilů. Díky své výjimečné tekutosti zabezpečuje mimořádně rychlé promazání motoru a tím značně snižuje opotřebení při studeném startu. ESSO ULTRON se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Mimořádně rychlým promazáním funkčních částí motorů i při velmi nízkých teplotách. - Vynikající termickou a oxidační stabilitou, tj. minimální tvorbou úsad v motoru. - Vynikající ochranou motoru před opotřebením za všech provozních režimů a tím podstatně přispívá k prodloužení jeho životnosti. - Speciální aditiva v oleji snižují tření a tím přispívají ke snížení spotřeby paliva. |  |  | - POUŽITÍ - ESSO je určen pro mazání všech typů moderních motorů osobních automobilů - benzinových i naftových, včetně veškerých typů přeplňovaných. - Při použití oleje je nutné respektovat speciální předpisy výrobce motoru, včetně povolené viskozity oleje a intervalu jeho výměny. - Kvalitativní standarty: - ACEA A3 / B3 - API SJ /CF - API SH / EC - Povolení: - Peugeot - Benzinové motory - VW 500 00 (11/92), 502 00/50500 (1/97) - Mercedes-Benz list 229.1 - BMW „Special oil“ - BMW „Diesel oil“ - Porsche - ŠKODA a.a.s. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
|  | ESSO ULTRON 5W-40 |  |  |  |  |
|  | Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s |  | 14,1 88 | DIN 51 562 |
|  | Dynamická viskozita při -25C | mPa.s |  | 3000 | DIN 51 398 |
|  | Viskozitní index |  |  | 165 | DIN ISO 2909 |
|  | Bod vzplanutí o. k. | °C |  | 225 | DIN ISO 2592 |
|  | TBN | mg KOH /g |  | 11,0 | DIN ISO 3771 |
|  | Popel (síranový) | hmotn. % |  | 1,1 | DIN 51 575 |
|  | Bod tuhnutí | °C |  | -54 | DIN ISO 3016 |
|  | Viskozitní třída SAE |  |  | 5W-40 | SAE J 300 |
|  | Hustota při 15 °C | kg / m3 |  | 859 | DIN 51 757 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.