ESSO ULTRA

| POPIS ESSO ULTRA je vysoce výkonný, lehkoběžný olej viskozitní třídy SAE 10W-40 vyvinutý pro celoroční použití ve všech typech moderních motorů osobních automobilů. Obsahuje syntetické komponenty. Zaručuje vysokou spolehlivost mazání a díky menšímu tření snižuje spotřebu paliva. ESSO ULTRA se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Zajišťuje snadné startování motoru i v zimních podmínkách a současně běžné mazání motoru při vysokých provozních teplotách. - Vynikající schopností udržet motor v čistém stavu a chránit ho před tvorbou úsad a černých kalů. - Nízkou odparností a tím přispívá ke snížení spotřeby oleje. - Snižuje tření a tím přispívá k úspoře paliva. |  |  | - POUŽITÍ - ESSO ULTRA je určen pro mazání všech typů moderních motorů osobních automobilů - benzinových i naftových, včetně veškerých typů přeplňovaných. - Při použití oleje je nutné respektovat speciální předpisy výrobce motoru, včetně povolené viskozity oleje a intervalu jeho výměny. - Kvalitativní standarty: - ACEA A3 / B3 - API SJ / CF - Povolení: - BMW „Special Oil“ - Peugeot - Benzinové motory - VW 500 00 a 505 00 (11/92) - Mercedes-Benz list 229.1 - ŠKODA a.a.s. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
|  | ESSO ULTRA |  |  |  |  |
|  | Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s |  | 14,5 95 | DIN 51 562 |
|  | Dynamická viskozita při -20 °C | mPa.s |  | 3250 | DIN 51 398 |
|  | Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 874 | DIN 51 757 |
|  | Viskozitní index |  |  | 155 | DIN ISO 2909 |
|  | TBN | mg KOH / g |  | 8,9 | DIN ISO 3016 |
|  | Bod vzplanutí | °C |  | 215 | DIN ISO 2592 |
|  | Bod tuhnutí | °C |  | -36 | DIN ISO 3016 |
|  | Popel (síranový) | hmot. % |  | 1,2 | DIN 51 575 |
|  | Viskozitní třída SAE |  |  | 10W-40 | SAE J 300 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.