MORNOP 31

| POPIS MORNOP 31 je vodou nemísitelná chladící a mazací látka, která je určena k mazání trnu při výrobě trubek za studena z mědi a ze slitin mědi. Speciální aditiva ve vysoce hodnotném minerálním oleji vylepšují třecí poměry při přetváření a současně snižují opotřebení na nástroji. Produkt je navíc teplotně velmi stabilní. Produkt nezabarvuje díly z mědi a ze slitin mědi. Hotové výrobky z oceli jsou dočasně chráněny proti korozi. MORNOP 31 neobsahuje žádná aditiva s obsahem chloru. | POUŽITÍ MORNOP 31 se hlavně používá: - k mazání trnu při výrobě trubek z mědi a ze slitin mědi za studena |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| MORNOP 31 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C 40 °C | mm2/s mm2/s | 71 31 | DIN 51 562 část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 880 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (o.k. Clev.) | °C | 220 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Barva | č. barvy | 1,5 | DIN ISO 2049 |
| Korozivní účinky na měď | st. kor. | 1-100A3 | DIN 51 759 |
| Sloučeniny chloru |  | ne |  |
| Sloučeniny síry |  | ne |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.