MP-FLUID 28

| POPIS MP-FLUID 28 má charakter víceúčelové (Multi-Purpose) kapaliny a může být proto použita v řadě aplikací při zpracování kovů. MP FLUID 28 je složen ze syntetických izoparafinických uhlovodíků a vyznačuje se proto vysokou čistotou, dobrou oxidační stabilitou, dobrou snášenlivostí s pokožkou, je prakticky bez zápachu. V důsledku velmi úzkého destilačního rozmezí jsou ztráty odpařením kapaliny během aplikace velmi malé. S ohledem na velmi nízký obsah aromátů je MP-FLUID 28 možné označit jako toxikologicky prakticky nezávadnou kapalinu | POUŽITÍ MP-FLUID 28 byl přednostně vyvinut pro: - Odmašťování ocelových svazků po válcování - Perforování pozinkovaných ocelových plechů - Testování čerpacích stojanů na pohonné hmoty |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| MP-FLUID 28 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 2,0 1,4 | DIN 51 561 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 770 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí u.k. (P.M.) | °C | 70 | DIN 51 759 |
| Bod tuhnutí | °C | -63 | DIN ISO 3016 |
| Destilační rozmezí: Začátek destilace Konec destilace | °C °C | 185 215 | DIN 51 751 |
| Obsah aromátů | % hm | < 0,02 | UV-Absorbce |
| Třída nebezpečnosti |  | A III |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.