ESSO

MULTI-PURPOSE

GREASE (MOLY)

| POPIS ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY) je černé víceúčelové plastické mazivo určené pro tepelně a mechanicky náročné aplikace. Kromě toho je používáno v případech možného výskytu nouzových stavů mazání. Toto kvalitní plastické mazivo je formulováno na základně litného zpevňovadla a parafinického ropného rafinátu. Obsahuje účinná aditiva kromě jiných i sulfid molybdeničitý (MoS2 ) jako pevné mazivo pro zlepšení účinku produktu při smíšeném tření. V případě spotřebování plastického maziva, nebo jeho vytečení v důsledku vysoké teploty, zbylý sulfid molybdeničitý zabezpečí velmi dobře nouzové mazání. Plastické mazivo ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY) se vyznačuje následujícími kvalita-tivními vlastnostmi: - Schopností zmírňovat opo-třebení a přenášet zatížení: - Vysokotlaké přísady obsažené v produktu v kombinaci s pevným mazivem vytvářejí na kovových kluzných plochách mazací film schopný přenášet zatížení, který při velkém mechanickém namáhání a rázech snižuje opotřebení. - Stabilitou při hnětení: - Struktura a konzistence plastického maziva zůstává i při vysokých mechanických nárocích zachována po dlouhou dobu. | - Oxidační stabilitou: - Plastické mazivo se vyznačuje vynikající oxidační stabilitou. Tato vlastnost předurčuje i jeho dlouhou životnost. - POUŽITÍ - Plastické mazivo ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY) lze použít v rozsahu teplot -25 až +150 oC. Je vhodné především pro mazání: - Kluzných a valivých ložisek pracujících při vysokých mechanických zatíženích a s nízkými otáčkami. - Kluzných ploch pomalu běžících strojů, přístrojů a agregátů, které pracjí za nejtěžších podmínek, např. v oblasti smíšeného tření (ozubení). - Kvalitativní standardy: - ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY) - Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva KPF2 N-20. - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KPF2 N-20. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY) |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 280 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -25 až +150 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  | Litné |  |
| Teplota skápnutí | °C | 185 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě | 1-90 | DIN 51 807, část 1 |
| Zkouška na SKF zkušebním stroji s valivým ložiskem Postup B při zkuš. teplotě | °C | 130 | DIN 51 806 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji Svárové zatížení Postup D: Průměr vrchlíku Postup E: Průměr vrchlíku | N mm mm | 3400 0,35 0,70 | DIN 51 350, část 4 DIN 51 350, část 5 DIN 51 350, část 5 |
| Test na Timkenově zkušebním stroji - váha břemene | N | 300 | ASTM D 2509 |
| Tlak tečení při -20 °C | hPa (mbar) | 800 | DIN 51 805 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100 °C | kPa | < 40 | DIN 51 808 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 120 | DIN 51 811 |
| Obsah vody | % hm | < 0,1 | DIN ISO 3733 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40 °C | % hm | 5 | DIN 51 817 |
| Základový olej -Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 /s (cSt) | 155 | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KPF 2 N-20 | DIN 51 825 |
| Označení |  | KPF 2 N-20 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.