NUTO H

| POPIS Oleje typu NUTO H jsou vysoce hodnotné hydraulické oleje na minerální bázi s přísadami, které snižují opotřebení. Používají se převážně v mechanicky a tepelně vysoce namáhaných hydraulických zařízeních. Tyto hydraulické oleje mají následující charakteristické kvalitativní vlastnosti: - Zmírňují opotřebení a jsou schopny přenášet zátěž - Díky vysokotlakým přísadám, které vytvářejí na kluzných kovových plochách vrstvu maziva, přenášejícího zátěž, je snižováno tření a tím opotřebení kluzných součástí. - Velmi vysoká odolnost proti oxidaci - Díky tomu zůstává zachována mazací schopnost po dlouhou dobu užívání. - Zabraňují korozi a pěnivosti - Účinnými látkami, které chrání kovové plochy před korozivními účinky a potlačují tvoření pěny bez toho, aby omezovaly odvzdušňovací schopnost. - Odolnost vůči znečištění - Vysoká hydrolytická stabilita - Dobrá deemulgační schopnost - Velmi dobrá filtrovatelnost - Funkčnost hydraulických olejů NUTO H není nepříznivě ovlivňována vlhkostí nebo vniknuvší vodou, ani smícháním s jinými mazivy, tím je zaručena vysoká provozní spolehlivost zařízení. - Snášenlivost s těsnícími hmotami - Funkčnost obvyklých těsnících materiálů není oleji NUTO H negativně ovlivňována. - Volba viskozity je do značné míry závislá na způsobech použití, na provozních podmínkách, jakož i na předpisech výrobních firem. - Oleje druhu NUTO H patří mezi značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a jsou dostupné na celém světě. | - POUŽITÍ: - Oleje druhu NUTO H se používají v: - Hydraulických zařízeních s hydrostat. pohonem, v nichž se mohou vyskytovat vysoké teplotní nároky a nelze vyloučit vniknutí vody. - Vodních pumpách a motorech, kde vzhledem k typu konstrukce nebo provozním podmínkám vyžadují oleje s přísadami zmírňujícími opotřebení - Průmyslových převodech, pro něž výrobci převodovek připouštějí hydraulické oleje HLP k tomu viz DIN 51 509, část 1 „Výběr maziv pro převody s ozubenými koly“. - Kvalitativní vlastnosti: - Oleje druhu NUTO H: - Přesahují požadované nároky podle DIN 51 524, část 2 - Hydraulické oleje HLP - Splňují francouzskou normu AFNOR E 48-603 - Splňují požadavky následujících výrobců hydrauliky: -Vicker, povolení podle M-2950-S a I-286 S -Abex Dension, povolení dle specifikací HF-O -Cincinnati Milacron Company, povolení podle specifikace P 68, P 69, P 70 -Hägglunds Povolení: NUTO H 15 Mercedes-Benz, list o provozních předpisech 341 (Hydraulické oleje) Data o produktu: viz. druhý list |
| --- | --- |

| NUTO H |  | 5 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita - 20 °C 0 °C 40 °C 100 °C | mm²/s mm²/s mm²/s mm²/s | 53 18 4,9 - | 210 55 9,5 2,6 | 420 95 14,5 3,3 | - 190 22 4,2 | - 300 31 5,3 | - 530 45 6,7 | - 920 64 8,4 | - 1700 96 10,8 | - - 150 17,5 | DIN 51 562 část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 850 | 850 | 855 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | DIN 51757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 105 | 160 | 190 | 190 | 210 | 220 | 240 | 250 | 235 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | - 57 | - 36 | - 36 | - 36 | - 33 | - 33 | - 30 | - 24 | - 30 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační èíslo | mg KOH/g | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51558 část 1 |
| Popel (oxidový) | g/100 g | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN EN 7 |
| Stárnutí, přírůstek n.è. po 1000h | mg KOH/g | < 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51587 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 - 100 A 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51759 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | 0 - A 0 - B |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51585 Post. A+B |
| Schopnost oddělení vzduchu při 50 °C | min | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | DIN 51381 |
| Deemulgační zkouška při 54°C | min | 10 |  |  |  |  |  | 15 |  | 20 | DIN 51599 |
| Pěnivost (Postup B) S1 S2 S3 | ml ml ml | < 30 / 0 < 30 / 0 < 30 / 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ASTM D892 |
| Obsah nerozpustných látek | g/100 g | < 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51592 |
| Obsah vody | g/100 g | < 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN ISO 3733 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100oC (relativní změna objemu) Změna tvrdosti SHORE-A | % SH | + 14 - 7 | + 9 - 5 | + 8 - 4 | + 5 - 3 | + 5 - 3 | + 5 - 2 | + 5 - 2 | + 4 - 1 | + 4 - 2 | DIN 53538 část 1 DIN 53521 DIN 53505 |
| Mechanická zkouška FZG, na pokusné automobilové převodovce Stupeň síly poškození Úbytek hmotnosti | mg/KWh | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 <0,27 | 11 | 12 | 12 <0,27 | 12 | DIN 51 354 část 2 |
| Mechanická zkouška v lopatkovém čerpadle (otěr) Kroužek | mg | -- | -- | -- | < 120 |  |  |  |  |  | DIN 51 389 část 2 |
| Lopatka | mg | -- | -- | -- | < 30 |  |  |  |  |  |  |
| Označení podle DIN 51 524 část 2 |  | - | HLP 10 | - | HLP 22 | HLP 32 | HLP 46 | HLP 68 | - | - |  |
| ISO-Viskozitní třída podle DIN 51 519 | ISO VG | 5 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | DIN 51519 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.