HYDRAULIKOEL HLP 46 AF

| POPIS HYDRAULIKOEL HLP 46 AF je minerální olej bez obsahu zinku a bez obsahu popelovin. |  | VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Kvalitativní standardy, povolení: HYDRAULIKOEL HLP 46 AF překračuje minimální požadavky normy DIN 51524 díl 2 a je povolen výrobním závodem „Maschinenfabrik Müller Weingarten“. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |  |
| HYDRAULIKOEL HLP 46 AF |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s |  | 6,8 46 | DIN 51 562 |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 875 | DIN 51 757 |  |
| Bod vzplanutí (Cleveland) | °C |  | 232 | DIN ISO 2592 |  |
| Bot tuhnutí | °C |  | -27 | DIN ISO 3016 |  |
| Neutralizační číslo (TBN) | mg KOH/g |  | 0,1 | DIN 51 558 díl 1 |  |
| po stárnutí (1000h) | mg KOH/g |  | + 0,1 | DIN 51 587 |  |
| Obsah vody | g/100g |  | < 0,1 | DIN ISO 3733 |  |
| Nerozpustné látky | g/100g |  | < 0,03 | DIN 51 592 |  |
| Popel (oxid) (sulfat) | g/100g g/100g |  | < 0,01 < 0,01 | DIN EN 7 DIN 51 575 |  |
| Koroze na mědi | st. koroze |  | 1-125A3 | DIN 51 759 |  |
| Koroze na oceli | st. koroze |  | 0 A 0 B | DIN 51 585 |  |
| Deemulgační vlastnosti při 54°C alkalycká voda | minuty ml H2O |  | 5 30 | DIN 51 599 SEB 181310 |  |
| Schopnost odloučení vzduchu | minuty |  | 4 | DIN 51 381 |  |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml |  | < 10/0 < 10/0 < 10/0 | DIN 51 566 |  |
| Snášenlivost s elastomery SRE-NBR (7 dní, 100°C) rel. změna objemu změna tvrdosti dle SHORE-A | % stupeň SH |  | +5 -3 | DIN 51 358 díl 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |  |
| Mech. zkouška v Brugger testu | N/mm2 |  | 55 | metoda ESSO |  |
| Test dle TIMKENA (zatížení 40lbs) | mg |  | 0,9 | SEB 181302 |  |
| Test v ozubení FZG (A/8,3/90) | st. pošk. síly |  | > 12 | DIN 51 354 díl 2 |  |
| Mechanická zkouška v lamelovém čerpadle otěr kroužek otěr lamela | mg mg |  | < 120 < 30 | DIN 51 389 díl 2 |  |
| ISO viskozitní třída |  |  | ISO VG 46 | DIN 51 519 |  |
| Výkonová klasifikace |  |  | HLP 46 | DIN 51 524díl 2 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.